Микротвердость и циклическая долговечность титанового сплава ВТ22 после поверхностного упрочнения комбинированными термо-силовыми воздействиями

Назаров Н.Г.

Студент

Волгоградский государственный технический университет, факультет автомобильного транспорта, Волгоград, Россия

E-mail: nazarovnickolai@yandex.ru

Для поверхностного упрочнения титановых сплавов широко применяют методы на основе воздействия интенсивных внешних полей (плазменное напыление, поверхностное легирование, диффузионное насыщение и т.д.). Однако создание этими методами на поверхности образцов высокопрочных слоев часто сопровождается охрупчиванием, формированием неблагоприятных остаточных напряжений, склонностью к растрескиванию, отслоению, как следствие – существенным уменьшением усталостной прочности, кавитационному, эрозионному износу и т.д.

Целью работы является установление взаимосвязи циклической долговечности образцов со структурно-фазовым состоянием и микротвердостью поверхностного слоя металла при комбинированной поверхностной обработке, включающей ЭМО, ультразвуковую обработку и старение переходных титановых сплавов (типа ВТ22).

Испытывались несколько серий образцов, отличающихся способом упрочнения поверхностного слоя: 1 – исходное состояние (шлифование); 2 – упрочнение поверхности ЭМО; 3 – безабразивная ультразвуковая финишная обработка (БУФО); 4 – комбинированная обработка поверхности, состоящая в последовательном проведении операций ЭМО и БУФО (ЭМО+БУФО); 5 – старение упрочненных ЭМО образцов в атмосфере воздуха при температуре 450°С в течение 5 часов с последующим охлаждением на воздухе (ЭМО+старение), 6 – ЭМО+БУФО+старение.

Установлено, что структурно-фазовые превращения, протекающие в результате ЭМО в поверхностном слое образцов исследуемого класса сплавов, вызывают снижение микротвердости поверхности (на 20 %) и падение циклической долговечности при σmax=0,52·σB. (в 3 раза). На усталостном изломе образцов после ЭМО отмечается многоочаговый характер разрушения, что свидетельствует о снижении сопротивления зарождению трещин усталости в обработанной поверхности.

БУФО за счет интенсивной пластической деформации обеспечивает дополнительную стабилизацию в дисперсном состоянии механически нестабильных фаз и границ их раздела. Ультразвуковая финишная обработка приводит к выглаживанию поверхности, залечиванию приповерхностных дефектов и позволяет корректировать напряженно-деформированное состояние обрабатываемого металла. Это оказывает положительное влияние как на микротвердость упрочненной поверхности (повышение на 3–12 %), так и на циклическую долговечность образцов после БУФО (рост в 2–4 раза).

Изотермическое старение образцов, обработанных ЭМО, сопровождается формированием более равновесной, однородной структуры с равномерным распределением упрочняющих частиц, а также снижением интенсивности остаточных напряжений. Как следствие, микротвердость поверхности предварительно упрочненных ЭМО и ЭМО+БУФО образцов повышается в 1,6–1,7 раза, а циклическая долговечность — в 2 раза. Упрочненный поверхностный слой играет роль барьера распространению усталостных трещин, очаги разрушения смещаются в подповерхностные слои основного металла.

На основе проведенных исследований выработаны рекомендации по поверхностной упрочняющей обработке данного сплава для достижения требуемого комплекса служебных свойств.