Биокерамика в системе Mg3(PO4)2 – MgNaPO4

Милькин П.А.1, Путляев В.И.1,2, Евдокимов П.В.1,2, Филиппов Я.Ю.1,3, Орлов Н.К.1,4, Тихонова С.А.1, Тихонов А.А.1, Гаршев А.В.1,2

Студент

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет Наук о Материалах, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

3Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Институт механики, Москва, Россия

4Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM), Germany

E-mail: p.a.milkin@gmail.com

Ввиду глобальной проблемы старения населения неизбежно возникает и потребность в различных регенеративных материалах, в частности костных имплантатах. Так как упор делается именно на регенеративный подход к восстановлению костной ткани, керамика на основе фосфатов магния, входящие в систему MgNaPO4 – Mg3(PO4)2, является перспективным материалом для таких целей. Ввиду достаточно сложной иерархичной структуры кости, к данным имплантатам предъявляются соответствующие требования. В идеальном случае материал должен быть резорбируемым, остеокондуктивным, остеиндуктивным и иметь высокие прочностные характеристики. На сегодня не существует материала, удовлетворяющего всем данным требованиям. Поэтому основной акцент делается на большую растворимость материала. Двойные магний-натриевые фосфаты в рассматриваемой системе должны иметь большую растворимость, по сравнению с используемыми в настоящее время материалами на основе гидроксиапатита (ГА) и трикальциевого фосфата (ТКФ), ввиду значительного вклада энтальпии сольватации магниевого иона, перекрывающего вклад его малого ионного радиуса в энергию решётки. Более того, магниевые фосфаты имеют специальные биологические функции. Наличие магниевого иона подавляет пролиферацию остеокластов и их гомеостазис, при этом улучшая адгезию костестроительных клеток остеобластов к материалу и их пролиферацию.

Целью данной работы является создание керамических материалов для оcтеопластики с большей растворимостью по сравнению с ГА и ТКФ на основе магний-натриевых фосфатов в системе MgNaPO4 – Mg3(PO4)2.

В данной работе мы рассмотрели проблемы получения плотных керамических материалов на основе магний-натриевых фосфатов, которые были изучены и разрешены различными методами термического анализа. В частности, в процессе работы

- Установлены фазовые отношения в системе MgNaPO4 – Mg3(PO4)2

- Установлено количество фазовых переходов MgNaPO4, а также их температуры и объёмные эффекты;

- Определены температурные условия для получения плотной керамики на основе магний-натриевых фосфатов в рассматриваемой системе

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда, грант №19-19-00587.