Влияние фотокаталитических бетонов на процесс разложения отдельных представителей полициклических ароматических углеводородов

Татаринов Д.А., Сокольникова С.Р.

Студент

Калининградский государственный технический университет, Калининград, Россия

E-mail: dan.tatarinov@mail.ru

Изучение свойств фотокаталитических бетонов (ФБ) является перспективным направлением в материаловедении - ФБ снижают концентрации загрязняющих веществ в атмосфере, а также обладают свойством самоочищения поверхности. Реакции разложения веществ происходят благодаря фотокатализу под воздействием светового излучения [1-2]. В настоящее время одними из самых распространенных и наиболее опасных загрязнителями являются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Повышенное содержание ПАУ в окружающей среде связано, главным образом, с источниками антропогенного происхождения, такими как выбросы в атмосферу от промышленных предприятий, выхлопные газы и т.д. [3]. Содержания ПАУ, превышающее ПДК, регулярно фиксируются в мегаполисах, поэтому на практике требуется разработка экономичного и эффективного метода для ускорения процесса их разложения [4].

В настоящей работе изучено влияние фотокаталитической добавки TiO2  (ОСЧ 7-3, Промхим, Россия) в бетон на снижение концентрации ПАУ.  Для исследования изготавливались образцы из мелкозернистого бетона размерами 20 х 20 х 20 мм с содержанием TiO2 от 0,5 до 2 мас. %. В качестве представителей ПАУ были выбраны пирен и антрацен (Fluka, Германия). Для экстракции ПАУ применялся водный раствор анионного поверхностно-активного вещества - натрия диоктилсульфосукцината в концентрации 0,1 М. Образцы подвергались воздействию УФ излучения (лампа Camelion 26 Вт, 365-395 нм) в течение 50 мин.

С помощью люминесцентного анализа изготовленных образцов ФБ было установлено, что происходит деградация ПАУ в процессе фотокаталитической реакции под воздействием УФ излучения. По результатам серии экспериментов зафиксировано снижение концентрации ПАУ - 60% для антрацена и 45% для пирена. Это свидетельствует об эффективности разложения ПАУ благодаря фотокаталитическим свойствам TiO2 и доказывает целесообразность применения TiO2 в качестве добавки для ФБ. Также были проведены исследования зависимости прочности образцов ФБ от концентрации нанодисперсной добавки TiO2. Выявлено, что добавление 2 мас. % TiO2 улучшает прочностные характеристики образцов ФБ по сравнению с контрольными образцами. Уже на 7 сутки ФБ превысил заявленные производителем прочностные характеристики.

Литература

- J.Y. Li, C.C. Chen, J.C. Zhao, H.Y. Zhu, J., Orthman, Photodegradation of dye pollutants on TiO2 nanoparticles dispersed in silicate under UV–VIS irradiation // Appl. Catal. B: Environ. №37, 2002, 331–338

- Qin Z.B., Zhang W.T., Qian G.P., Wu X.L., Li Y., The effects of different ways of adding nano-TiO2 to concrete on the degradation performance of NO 2 // Mater. Res. Innov. №19, 2015, 110-154

- Hussein I. Abdel-Shafy, Mona S. M. Mansour / A review on polycyclic aromatic hydrocarbons: Source, environmental impact, effect on human health and remediation // Egyptian Journal of Petroleum, Vol. 25, Issue 1, 2016, 107- 123

- С. Р. Сокольникова, Д. А. Татаринов, Н. А. Мыслицкая / Изменение люминесцентных свойств пирена в растворе поверхностно–активного вещества в присутствии сывороточного альбумина // УЗФФ МГУ, 2019, № 4, С. 1941101.