Гибридные материалы на основе полиэфирэфиркетона для реконструктивной хирургии

Чубрик А.В.

Студент

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

E-mail: chubrix@misis.ru

В современной реконструктивной хирургии для изготовления имплантатов все более значительное место занимают композиционные полимерные материалы, что связано с различием в свойствах металлических, керамических материалов и нативной костной ткани. Более высокий модуль упругости приводит к экранированию напряжений в системе кость-имплантат, что приводит к ремоделированию костной ткани, снижение ее плотности и разрушение в соответствии с законом Вольффа.

Одним из наиболее перспективных полимеров для реконструкции костей с механобиологической точки зрения является полиэфирэфиркетон (ПЭЭК) [1]. ПЭЭК может использоваться для изготовления гибридных конструкций, имитирующих структуру кортикальной и трабекулярной кости путем использования порообразующего компонента (NaCl) [2], регулируя размеры частиц которого, можно получать требуемый размер пор и пористость, необходимые для успешной интеграции в организме пациента. Для повышения биоактивности биоинертного ПЭЭК возможно использование гидроксиапатита (ГАП), являющегося основным минеральным компонентом костной ткани.

Нами разработан биомиметичный высокопористый ПЭЭК/20%ГАП скаффолд для реконструктивной хирургии с преимущественным размером пор 100-200 мкм. Такая пористость предпочтительна для колонизации остеобластами и интенсивной васкуляризации. Полученный микрорельеф пор привлекателен для физической адгезии клеток и повышает общие остеокондуктивные свойства пористого материала.

Пористые ПЭЭК и ПЭЭК/ГАП материалы в области существования трабекулярной костной ткани обладают схожими характеристиками (модуль упругости при сжатии 0,22 и 0,24 ГПа, предел текучести 2,0 и 1,7 МПа, соответственно) для имитации нативной кости, модуль упругости которой лежит в диапазоне от 1 МПа до 5 ГПа, а предел текучести от 0,1 до 15 МПа. В области высоких деформаций пористый ПЭЭК упрочняется за счет схлопывания пор, а ПЭЭК/ГАП разрушается за счет сдвиговых деформаций. Модуль упругости сплошного ПЭЭК (9 ГПа) близок к человеческой кортикальной костной ткани (11-25 ГПа), однако, существуют методики его повышения до 18 ГПа, что открывает перспективы развития данного направления.

Исследования in vitro позволили отработать условия введения белковых факторов - костного морфогенетического белка 2 и эритропоэтина в пористый ПЭЭК/ГАП в количестве до 7 мкг белка на диск за счет связывания белков с ГАП. Исследования in vivo показали, что уже на самых ранних сроках (4 дня) наблюдается врастание окружающих тканей в поры имплантата с белками и васкуляризация, что свидетельствует о высокой биосовместимости имплантатов. В целом наблюдается удовлетворительная приживаемость имплантатов из ПЭЭК/ГАП с добавлением белков в краниальных дефектах мышей.

Литература

1. Steven M. Kurtz PEEK Biomaterials Handbook // Steven M. Kurtz - Elsevier Inc., USA, 2012. - P. 16-31, 81-91.

2. Senatov F. S. et al. Comparative analysis of structure and mechanical properties of porous PEEK and UHMWPE biomimetic scaffolds // Materials Letters. – 2019. – V. 239. – P. 63-66.