Термическая устойчивость нанокристаллических пленок оксида палладия (II)

Пелипенко Д.И.,1 Ивков С.А.,2 Рябцев С.В.,2 Самойлов А.М.1

Аспирант

1Воронежский государственный университет,

химический факультет, Воронеж, Россия

2Воронежский государственный университет,

физический факультет, Воронеж, Россия

E–mail: pelipencko.dmitry@yandex.com

Нанокристаллические пленки оксида палладия (II) используются для чувствительных элементов газовых сенсоров [1, 2]. Газовые сенсоры, изготовленные на основе нанокристаллических пленок PdO, продемонстрировали высокую чувствительность, быстродействие, короткое время релаксации, надежность и воспроизводимость сенсорного сигнала при детектировании низких концентраций токсичных газов с окислительными свойствами: озона и диоксида азота [3-4].  Кроме того, было показано, что нанокристаллические пленки PdO являются перспективными материалами для детектирования в воздухе токсичных газов с восстановительными свойствами [5]. Как известно, селективность газовых сенсоров на основе PdO можно повысить, варьируя температуру в процессе детектирования [5].

Целью настоящей работы является изучение области температур, в пределах которой нанокристаллические пленки PdO являются стабильными, поскольку известные литературные данные весьма противоречивы. Образующие сплошное покрытие исходные поликристаллические пленки металлического Pd толщиной 10, 35, 50, 100 и 400 нм, полученные на подложках Si (100) с буферным слоем SiO2 методом термической сублимации палладиевой фольги чистотой 99,98 % в высоком вакууме, отжигали в атмосфере чистого кислорода в интервале температур T = 523  1153 К в течение 120  360 мин. Методами РФА и ДБЭ было установлено, что в изученном интервале T = 523 - 1153 К с ростом температуры исходные пленки Pd претерпевают цикл фазовых превращений: Pd  Pd + PdO  PdO  PdO + Pd  Pd. Изучение методами РЭМ и АСМ эволюции микроструктуры и морфологии поверхности пленок показало, что в процессе отжига в атмосфере O2 термическое разложение пленок PdO с образованием металлического Pd сопровождается разрушением сплошного покрытия, а образовавшиеся островковые кластеры Pd с преимущественной текстурой (100) и (111) равномерно распределены по поверхности подложек SiO2 / Si (100). Установлено, что температура начала процесса термического разложения нанокристаллических однофазных пленок PdO увеличивается с ростом толщины исходных слоев палладия.

Литература

1. Рябцев С. В., Шапошник А.В., Самойлов А.М., Синельников А.А., Солдатенко  С.А., Кущев С.Б., Иевлев В.М. Тонкие пленки оксида палладия для газовых сенсоров // Доклады Академии наук, сер. Физическая химия. 2016. Т. 470, № 5. с. 550–553.

2. Ievlev V.M., Ryabtsev S.V., Shaposhnik A.V., Samoylov A.M., Kuschev S.B., Sinelnikov A.A. Ultrathin Films of Palladium Oxide for Oxidizing Gases Detecting. Procedia Engineering. 2016, V. 168, p. 11061109.

3. Ryabtsev S.V., Ievlev V.M., Samoylov A.M., Kuschev S.B., Soldatenko S.A. Microstructure and electrical properties of palladium oxide thin films for oxidizing gases detection // Thin Solid Films. 2017, V. 636. p. 751759.

4. Ievlev V.M., Ryabtsev S.V., Samoylov A.M., Shaposhnik A.V., Kuschev S.B., Sinelnikov A.A. Thin and Ultrathin Films of Palladium Oxide for Oxidizing Gases Detection. Sensors and Actuators B. 2018, V. 255 (2). p. 1335–1342.

5. Samoylov A.M., Ryabtsev S.V., Popov V.N., Badica P. Palladium (II) Oxide Nanostructures as Promising Materials for Gas Sensors. In book: Novel Nanomaterials Synthesis and Applications // Ed. by George Kyzas. UK, London : IntechOpen Publishing House, 2018. – P. 211 – 229.