Исследование эффективности импульсной лазерной наплавки на рабочие поверхности деталей из титанового мартенситного сплава

Махмутянов А.Н., Муратаев Т.А., Колесников Д.Н.

Студент

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ

Диски и лопатки компрессоров ГТД для эксплуатационных температур до 550ОС изготавливают из титановых сплавов, несмотря на существенные их недостатки в части низких антифрикционных свойств и твердости, что может приводить к отказам, связанным с изнашиванием рабочих поверхностей [1-4]. В этой связи использование наплавленного металла в замковых пазах дисков, на бандажных полках и поверхностях замков рабочих лопаток обеспечит более высокую эффективность использования титановых сплавов, защищенных такими покрытиями [5, 6].

В работе анализируются результаты состава, структуры и свойств наплавленного металла на образцы сплава ВТ6 с использованием комплекса на базе волоконного генератора ЛС-10 с защитной кабиной. С помощью спектрометра INCA X-Max выявлено изменение состава в металле наплавки. От поверхности образца в глубину (к подложке до ЗТВ) оно составляет: Ti от 9 до 85%, Ni от 63 до 0,1%, Al от 1,3 до 5,9%, V от 0,2 до 4%, Cr от 7,2 до 0%, Fe от 3,1 до 0,1%, С от 13 до 3%, Si от 2,7 до 0,1%. Литая структура наплавленного металла - аустенитно-карбидная. Расплавление металла подложки основного сплава ВТ6 не выявлено. Импульсной лазерной наплавкой на пластину ВТ6 обеспечивается увеличение твердости металла в интервале HRC 70…80 на глубину до 560 мкм и в целом: по сплошности упрочненного слоя, адгезионной надежности, твердости и весовой отдаче перекрываются характеристики рабочих поверхностей, выполненных по альтернативным технологиям [7-10].

Литература

- Муратаев Ф.И., Хакимов С.Ш. Обоснование соотношений микроструктуры и свойств титановых сплавов для задач прогнозирования сопротивления усталости. // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева 2014 №4. С.110-114.

- Муратаев Ф.И., Муратаев А.Ф. Исследование повреждаемости металла дисков компрессора ГТУ // ISSN 2078-6255. Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева 2016 №4. С. 31-35.

- Ф.И. Муратаев, А.Ф. Муратаев Структура и свойства конструкционной стали после длительного перегрева // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева 2016, №3. С. 82-86.

- А.Г. Братухин, М.А. Погосян, Л.В. Тарасенко. Конструкционные и функциональные материалы современного авиастроения. М.: МАИ, 2007. 301с.

- Муратаев Ф.И., Жаржанази М.А. Обеспечение конструкционной прочности титановых сплавов по критериям предельной пластичности и сопротивления усталости // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева, 2013. №1. С.50-54.

- Муратаев Ф.И., Махмутянов А.Н., Муратаев Т.А. Превращения титановых сплавов в лазерном пятне при ударном упрочнении // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева 2020 №2.

- Клабуков М.А., Данилов Е.В. Обоснование состава материалов и технологий рабочих поверхностей микрохирургического инструмента // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева, 2019. №2. С. 66-73.

- F I Murataev et al 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng.570 012071.

- Муратаев Ф.И., Муратаев А.Ф, Влияние состава и морфологии интерметаллической фазы сплава IN-738LC на повреждаемость лопаток газовых турбин // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева 2015 №3 С.43-48.

- F I Murataev et al 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng.570 012070.