Исследование влияния наноструктурных добавок и методов их введения на свойства минерального вяжущего

Лучникова Г.Г., Дружинина М.Э., Хайдаров Б.Б., Суворов Д.С., Кузнецов Д.В.

Студент

ФГАОУ ВО Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Кафедра функциональных наносистем и высокотемпературных материалов, Москва,

Россия

E–mail: g.lychnik@gmail.com

В настоящее время материалы на основе цемента достаточно широко применяются в строительстве. С развитием технологий, в том числе нанотехнологий, повышение качества таких материалов становится всё более важной задачей.

Минеральные вяжущие вещества – порошкообразные материалы, которые при смешивании с водой (водными растворами солей или кислот) образуют пластинчатую массу, со временем затвердевающую и переходящую в камневидное состояние [1].

На данный момент на рынке строительных материалов наиболее распространён и востребован портландцемент, который представляет собой тонкоизмельчённый цементный клинкер, получаемый обжигом до спекания смесей, содержащих 75 – 78 % CaCO3 и 22 – 25 % глинистого компонента [2].

На скорость процесса твердения цементной смеси влияют такие показатели, как: тонкость помола затворяемой смеси, температура, количество воды, минералогический состав, наличие химических добавок [3].

В качестве добавок в работе использовались коллоидный диоксид кремния и углеродные нанотрубки. Данные добавки, благодаря особенностям строения, удерживают воду и, таким образом, позволяют процессу гидратации пройти более полно. В дополнении к этому углеродные нанотрубки армируют исходный материал.

В работе исследованы два способа введения наноструктурных добавок:

а) измельчённый портландцемент затворялся суспензией, содержащей одну из добавок;

б) сухие добавки вводились в портландцемент перед измельчением, после чего смесь порошков перемешивалась в аппарате вихревого слоя.

Эффективность метода магнитно-индукционного смешения по сравнению с перемешиванием в мельнице значительно выше. С использованием аппарата вихревого слоя удалось получить образцы с более высоким показателем прочности на сжатие, чем при помощи мельницы типа VLM-6.

Принцип работы аппаратов вихревого электромагнитного перемешивания основан на возникновении вихревого слоя электромагнитных частиц при действии на них движущегося электромагнитного поля. В качестве активаторов обычно используются металлические цилиндрические тела.

Проведённые исследования показали, что введение рассматриваемых добавок в сухом виде в определённых количествах и последующее их перемешивание с портландцементом в аппарате вихревого слоя повышает значения предела прочности на сжатие цементных изделий.

Литература

1. Шмитько Е.И. и др. Химия цемента и вяжущих веществ. Воронеж: Воронеж. гос. арх.-строит. ун-т. 2005.

2. Андреева Н.А. Химия цемента и вяжущих веществ: учебное пособие. СПб.: СПбГАСУ. 2011.

3. Кононова О.В. Строительные материалы: конспект лекций. Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет. 2017.