Использование плазмотронов повышенного напряжения при производстве сверхчистых материалов

Кисон В.Э.

Аспирант

1Санкт-Петербургский Горный Университет, Санкт-Петербург, Россия

2Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: kison.vika@mail.ru

Содержание примесей из конструкционных материалов плазмотрона в получаемых по плазменной технологии материалах – является одной из ключевых характеристик, определяющих работоспособность плазменного реактора и технологии в целом.

При производстве чистого корунда из расплава глинозема необходимо ограничить поступление в расплав атомов любых элементов, за исключением Al и O. Однако, даже при использовании глинозема, имеющего минимальное содержание примесей, необходимо принимать дополнительные меры для предотвращения загрязнения расплава посторонними примесями, так как расплав может загрязняться кроме материала стенок реактора еще и продуктами эрозии электродов плазмотрона [1].

Скорость эрозии электродов плазмотрона зависит от ряда факторов, таких как рабочий газ, величина тока, типа плазмотрона (импульсный или постоянного действия, переменного тока или униполярного и т.п.), материала и конструкции электродов.

При работе плазмотрона эрозия катода и анода существенно различаются, так как материал анода поступает в плазму в заметно большем количестве, из-за большего нагрева, который обусловлен тем, что анодное падение потенциала превосходит катодное падение [2, 3].

В результате расчетов влияния величины тока был получен, на первый взгляд, парадоксальный результат – предельно допустимая скорость эрозии электродов плазмотрона не зависит от его тока. Однако это можно объяснить: при росте тока, растет не только заряд, переносимый с электрода на электрод (от которого и зависит интегральная эрозия), но и количество расплава, полученного за это же время. При этом относительное содержание примесей в расплаве при прочих равных условиях остается постоянным. Таким образом, предельно допустимая скорость эрозии определяется четырьмя параметрами: требованием к содержанию примесей в конечном продукте – корунде, чистотой сухого глинозема, напряжением горения плазмотрона и его КПД.

Из этого следует, что чем выше напряжение работы плазмотрона, тем больше допустимая удельная скорость эрозии электродов. Также из-за снижения интегральной эрозии увеличивается ресурс работы плазмотрона, что подтверждается экспериментами, проведенными во ФГБУН Институт электрофизики и электроэнергетики РАН, Санкт-Петербург [4, 5].

Литература

- Ю.Н. Туманов//Плазменные, высокочастотные, микроволновые и лазерные технологии в химико - металлургических процессах. - М.:ФИЗМАТЛИТ. - 2010, стр. 96.

- А.В. Будин, В.А. Коликов, Ф.Г. Рутберг// ЖТФ, 2007, т. 77, вып. 8, стр. 49 - 53.

- Ю.Н. Туманов//Плазменные, высокочастотные, микроволновые и лазерные технологии в химико - металлургических процессах. - М.:ФИЗМАТЛИТ. - 2010, стр. 65.

- Д.И. Субботин, В.Е. Кузнецов, А.И.Литвякова, И.А. Черепкова, А.В. Суров, Г.В. Наконечный, В.А. Сподобин//ЖТФ, 2017, т. 87, вып. 11, стр. 1637 - 1640.

- T. Gabdrakhmanov, I.H. Israphilov, A.T. Galiakbarov// Journal of Physics: Conference Series 567 (2014) 012013.