Разработка технологии изготовления эндопротеза из титанового сплава ВТ6

Нгуен Ч.К.1, Полькин В.И.1, Нгуен Тхай Ха2

Аспирант

1НИТУ «МИСиС», г. Москва, Россия

2Технологический институт, г. Ханой, Вьетнам

E-mail: nguyentrungkien.vcn@gmail.com

На сегодняшний день заготовки титановых эндопротезов, предназначенных для полного замещения пораженного тазобедренного сустава при операции в медицине изготавливаются в основном методом литья с дальнейшей механической обработкой. Из-за высокого процента брака, а также низких механических свойств литого изделия стоит задача о возможности замены этой технологии на горячую объемную штамповку. Благодаря хорошей биосовместимости, низким модули упругости и плотности, а также высокой удельной прочности титановые сплавы широко применяются в ортопедии и травматологии [1]. Одним из самых популярных материалов являются титановый сплав ВТ6. В работе представлены результаты опробования опытной технологии горячей штамповки эндопротезов из титанового сплава ВТ6.

Одной из эффективных технологий деформационной обработки титанового сплава ВТ6 является горячая объемная штамповка, внедрение которой позволяет улучшить структуру, механические свойства, и эксплуатационные характеристики изделий [2].

Данная работа посвящается исследованию и разработке технологии горячей объемной штамповки поковок эндопротезов из титанового сплава ВТ6 с целью улучшения качества готовых изделий и замены технологии центробежного литья изделий. Ранее были рассмотрены и проанализированы две схемы штамповки: штучная и спаренная. В результате чего были выбраны три вида исходных заготовок: 1 - из прутка; 2 - из плиты; 3 - профилированные заготовки [3]. Изучение вопросов формозаготовок и новой схемы расположения заготовки в штампе позволяет увеличить коэффициент использования металла и оптимизировать энергосиловые параметры штамповки.

Для изготовления штамповой вставки была выбрана инструментальная сталь 5ХНМ [4]. После изготовления, штамповая вставка была использована для изготовления пробной партии эндпротезов с целью их дальнейшего исследования.

Пробную партию эндопротезов изготавливали по следующей технологии:

- нагрев заготовки до 1100 °С с последующей черновой штамповкой на промежуточный размер;

- нагрев заготовки до 960 °С и их штамповка на окончательный размер со степенью деформации в пределах 30-50 %.

На основе проведенных исследований была разработана технология штамповки эндопротезов и установлено, что технология горячей объемной штамповки является наиболее рациональным методом для эффективного производства эндопротезов тазобедренного сустава из титанового сплава ВТ6. Разработаны штамповые вставки для изготовления опытной партии поковок эндопротезов. При сравнении с заготовками эндопротезов, полученных литьем и вырезанных из плиты, механические свойства и структура поковок превосходят по своим показателям на 10-15 %.

Литература

1. Цыдыпов Б.С., Лыгденов Б.Д. Разработка технологии производства титановых эндопротезов. Успехи современного естествознания. 2015. №1-8. С 1351-1354.

2. Никольский Л.А. Горячая штамповка заготовок из титановых сплавов. М.: Машиностроение. 1964. 229с.

3. Полькин В.И., Нгуен Чунг Киен. Проектирование технологии штамповки заготовок титановых ортопедических протезов с помощью компьютерного моделирования. Технология легких сплавов. Москва. 2019. №3. С 55-65.

4. Позняк Л.А., Тишаев С.И. и др. Инструментальные стали. М.: Металлургия. 1977. 86с.