Исследование свойств и оценка возможности применения алюмосиликатных вяжущих

Резвых А.В., Зайцева А.М., Андрианова К.А., Амирова Л.М.

Студент

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Институт авиации, наземного транспорта и энергетики,

Казань, Россия

E-mail: sunnybunnyann@mail.ru

В последние годы использование геополимеров – полимеров, синтезированных на основе минералов, в промышленности набирает все большие обороты. Это обусловлено тем, что они обладают рядом существенных преимуществ: высокой термостойкостью, огнестойкостью, химической стойкостью и экологичностью [1, 2]. Геополимеры нашли широкое применение в различных областях, в том числе они используются в качестве более экологичной замены бетона, или для получения ячеистых композиционных материалов на их основе.

Целью данной работы было исследование свойств и оценка возможности применения алюмосиликатных вяжущих в качестве связующих для получения углепластиков и клеев для склеивания сэндвич-панелей из высокотемпературных материалов. Объектом исследования был выбран огнеупорный состав АлюТерм-1600.

Определены значения прочности на сжатие отвержденных образцов на универсальной измерительной машине Instron 5882. Исследовано влияние режимов отверждения и сушки на прочностные характеристики и структуру отвержденных алюмосиликатов. На основе полученных данных были подобраны оптимальные режимы сушки, отверждения и постотверждения  алюмосиликатного вяжущего АлюТерм-1600.

На основании полученного оптимального режима отверждения геополимерного состава была разработана специальная технология склеивания  сэндвич-панелей клеем АлюТерм-1600, позволяющая получать трехслойные конструкции с повышенной термостойкостью. Для анализа прочности данной конструкции были изготовлены образцы и проведены испытания на сдвиг. Сделан вывод о том, что алюмосиликатные вяжущие могут быть использованы в качестве вспенивающегося клея в трехслойных композиционных конструкциях, так как они соответствуют требованиям прочности и термостойкости.

В последние годы большой интерес вызывает поиск новых негорючих составов для производства изделий из композиционных материалов. В данной работе исследована возможность использования алюмосиликатного вяжущего в качестве негорючего связующего для ПКМ [3]. Показана перспективность данных составов в качестве связующих вследствие возможности получения высокой прочности, термостойкости и огнестойкости композитов на их основе.

Литература

- C. Sotelo-Pina, E.N. Aguilera-Gonzalez, A. Martinez-Luevanos. Geopolymers: past, present, and future of low carbon footprint eco-materials: A review // Handbook of ecomaterials. – Springer International Publishing - 2018. - P. 1-21.

- L. Provis, J.S.J. Deventer. Geopolymers, structure, processing, properties and industrial applications. - Woodhead Publishing Limited – 2009. – 454 рр.

- L. Vickers, A. van Riessen, W.D.A. Rickard. Fire-resistant geopolymers. Role of fibres and fillers to enhance thermal properties. - Springer Singapore - 2015. - 128 pp.