Влияние введения монтмориллонита на процесс отверждения и свойства УФ-отверждаемых связующих

Блинова А.Г., Андрианова К.А., Амирова Л.М.

Студент

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Институт авиации, наземного транспорта и энергетики,

Казань, Россия

E-mail: nastya99mf@yandex.ru

В настоящее время использование УФ-отверждаемых составов вызывает все больший промышленный и научный интерес. Это связано с их быстрым методом отверждения, снижением занимаемой технологической площади, увеличением энергоэффективности и лучшей экологичностью [1].  Принцип УФ-отверждения основан на способности УФ-излучения запускать реакцию полимеризации смолы при добавлении различных фотоинициаторов [2].  Однако недостатком УФ-отверждаемых связующих остаются низкие прочностные и теплофизические свойства после отверждения [3]. Введение в состав связующего различных нанонаполнителей, в том числе монтмориллонита, может привести к улучшению механических и  термических свойств готовых изделий [4].

Целью данной работы было исследование возможности повышения теплофизических и механических свойств промышленно-выпускаемых связующих УФ-отверждения. В качестве наполнителя использовали монтмориллонит. В данной работе предложена специальная методика введения монтмориллонита в УФ-отверждаемых смолах, позволяющая добиваться диспергирования наполнителя до наноуровня. Процесс УФ-отверждения наполненных и ненаполненных композиций исследовали с помощью дифференциального сканирующего калориметра DSC 204 F1 Phoenix (NETZSCH) с фото-приставкой. Реологические свойства чистых и наполненных связующих определяли с помощью ротационного динамического вискозиметра RheoStress RS6000 (HAAKE). Вязкость связующих определяли с помощью термостатируемого узла «плоскость-плоскость» при постоянной скорости сдвига.

Составы после интеркаляции монтмориллонита отверждались в ультрафиолетовом светодиодном облучателе UVI-Led. Подобраны оптимальные параметры процесса (мощность, частота излучения, время облучения, длина волны) для достижения  полного отверждения УФ-композиций. Модуль упругости и температуру стеклования отвержденных образцов определяли методом динамического механического анализа. Измерения проводили на динамическом механическом анализаторе DMA Q800, образцы испытывали в диапазоне температур от 25 до 180С.

Полученные наномодифицированные составы показали более высокие прочностные характеристики и термостойкость по сравнению с ненаполненными составами.

Литература

1. A. Endruweit, M.S. Johnson, A.C. Long. Curing of composite components by ultraviolet radiation: A review // Polymer composites. - 2006. – Volume 27, Issue 2. - P. 119-128.

2. Бабкин О.Э. Полимерные покрытия УФ-отверждения. - Учебное пособие. - СанктПетербург, СПбГУКиТ, 2012. - 47с.

3. Ковалев В.В., Курмашева Л.Р., Андрианова К.А. Исследование возможности применения УФ-отверждаемых связующих в трансферных методах формования авиационных конструкций // Вестник КГТУ им.А.Н.Туполева. – 2019, №3. – С.51-55.

4. S. Bastani, M. K. Darani. Carbon Nanotube-Based UV-Curable Nanocomposite Coatings // Mohamed Berber. Carbon Nanotubes Current Progress of their Polymer Composites . - Tehran: BoD – Books on Demand, 2016.  - С. 275-296.