Загрузка функциональных молекул и наночастиц в пористые структуры-носители методом индуцированной кристаллизацией адсорбции

Воронин Денис Викторович

старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,

лаборатория функциональных алюмосиликатных наноматериалов, Москва, Россия

E-mail: devoronin@yandex.ru

Нанокомпозитные структуры, состоящие из пористых структур-носителей, модифицированных функциональными молекулами или наночастицами, представляют интерес для использования в различных областях, включая такие направления как биомедицина, диагностика материалов, катализ и т.д [1]. Включение функциональных материалов позволяет придать композитной структуре новые функциональные свойства, такие как чувствительность к магнитному полю, воздействию лазерным излучением, фотокаталитическую активность или флуоресценцию [2,3]. Поэтому важным аспектом является разработка эффективного метода загрузки функциональных материалов в носители. Новым методом, позволяющим существенно повысить эффективность загрузки функциональных наночастиц и макромолекул, является сорбция, индуцированная кристаллизацией адсорбция. В технологии известен метод прессования материалов путем направленного замораживания кристаллов льда, который используется для подготовки прекурсоров керамических материалов [4]. В ходе проведенных исследований, данный метод был адаптирован для загрузки наночастиц и макромолекул в пористые сферические частицы ватерита и нанотрубки галлуазита.

Ватерит является одной из полиморфных модификаций карбоната кальция, частицы которого обладают сферической формой и пористой структурой. Частицы ватерита, загруженные функциональными наночастицами, могут быть использованы как самостоятельные композитные носители, так и в качестве темплатных частиц для формирования структур ядро-оболочка и полых капсул в случае растворения темплата. При этом, полученные капсулы сохраняют функциональные свойства исходных композитных частиц. Таким образом были получены полимерные капсулы, чувствительные к магнитному полю и ультразвуковому воздействию [2], для биомедицинских применений и капсулы, обладающие фотокаталитической активностью [3].

Минерал галлуазит является разновидностью алюмосиликатной глины и, в отличие от ватерита, имеет форму полых нанотрубок. Поэтому представляет интерес изучение возможности модификации галлуазита с помощью индуцированной кристаллизацией адсорбции. С использованием модельных золотых наночастиц было проведено сравнение эффективности загрузки в нанотрубки галлуазита с методами вакуумной пропитки и адсорбции из раствора. Путем спектрофотометрических измерений было установлено, что загрузка методом индуцированной кристаллизацией адсорбции является наиболее эффективной.

Работа была выполнена при поддержке РФФИ, проект № 19-33-60016.

Литература

1.	Vilkulina, A. et al. Naturally derived nano- and micro-drug delivery vehicles: halloysite, vaterite and nanocellulose // New J. Chem. 2020, 44, p. 5638-5655.

2. 	Novoselova, N.V. et al. Focused ultrasound-mediated fluorescence of composite microcapsules loaded with magnetite nanoparticles: In vitro and in vivo study // Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2019, 181, p. 680–687.

3.	Demina, P.A. et al. Freezing-Induced Loading of TiO2 into Porous Vaterite Microparticles: Preparation of CaCO3/TiO2 Composites as Templates to Assemble UV-Responsive Microcapsules for Wastewater Treatment // ACS Omega. 2020, 5, p. 4115−4124.

4.	Qian, L. & Zhang, H. Controlled freezing and freeze drying: a versatile route for porous and micro-/nano-structured materials // J. Chem. Technol. Biotechnol. 2011, 86, p. 172–184.