Получение суспензии ПЭДОТ-ПСС без использования окислительных реагентов

Истакова О.И.

Младший научный сотрудник

1Институт проблем химической физики Российской академии наук, Черноголовка, Россия

E–mail: oistakova@gmail.com

В настоящее время большой практический интерес представляют органические электропроводящие материалы на основе полиэтилен-3,4-диокситиофена (ПЭДОТ), являющиеся принципиальным компонентом конденсаторов, дисплеев, электрохромных покрытий, фотоэлектрических преобразователей и ряда других устройств, круг которых расширяется благодаря интенсивным научным исследованиям в этой области. В подавляющем большинстве областей применения ПЭДОТ используется в составе композиции с полистиролсульфонат-анионом (ПСС) [1, 2], а прекурсором для ее получения служит водная суспензия ПЭДОТ-ПСС, являющаяся коммерчески доступным продуктом, в основе получения которого лежит химическое окисление смеси прекурсоров пероксодисульфат-анионом с последующей ионообменной очисткой от продуктов восстановления окислителя и вспомогательных веществ [3].

Основной идеей в рамках настоящей работы было заменить химическое окисление ЭДОТ пероксодисульфат-анионом на электродный процесс, при котором будет происходить прямое окисление ЭДОТ на электроде без использования окислительного реагента. Суть предложенного подхода состоит в генерации интермедиатов такого процесса – катион-радикалов – путем электроокисления молекул мономера с последующим их переносом в объем полимеризационной среды конвекционным потоком. Для этого была разработана электрохимическая ячейка, в которой электролиз раствора мономера осуществляется на пористом электроде с одновременной интенсивной прокачкой электролита через поры электрода с высокой скоростью.

Было проведено электроокисление ЭДОТ в растворе полистиролсульфокислоты (ПССК) в специальной электрохимической ячейке с разделенными электродными пространствами, через анод которой осуществляется интенсивная прокачка полимеризационной среды, содержащей мономер и полианион. Полученные суспензии были охарактеризованы комплексом электрохимических, микроскопических и спектральных методов.

Работа выполнена при финансовой поддержке стипендии Президента РФ (СП-3317.2019.1), а также в рамках Госзадания (№ государственной регистрации АААА-А19-119061890019-5, тема 0089-2019-0007).

- Литература

1. Malti, A., Edberg, J., Granberg, H., Khan, Z.U., Andreasen, J.W., Liu, X.,  Engquist, I. An organic mixed ion–electron conductor for power electronics // Adv. Sci. 2016, №3. p. 1500305.

2. Sun, K., Zhang, S., Li, P., Xia, Y., Zhang, X., Du, D., Ouyang, J. Review on application of PEDOTs and PEDOT:PSS in energy conversion and storage devices // Journal of Materials Science: Materials in Electronics. 2015, №26(7). p. 4438–4462.

3. Louwet, F., Groenendaal, L., Dhaen, J., Manca, J., Van Luppen, J., Verdonck, E., Leenders. PEDOT/PSS: Synthesis, characterization, properties and applications // Synthetic Metals. 2003, №135–136, p. 115–117.