Новые эффективные катализаторы на основе гранулированного цеолита ZSM-5 высокой степени кристалличности с иерархической пористой структурой

Куватова Р.З., Травкина О.С.

Младший научный сотрудник

Институт нефтехимии и катализа РАН, Уфа, Россия

E–mail: kuvatova2010@mail.ru

Большинство описанных в литературе способов приготовления катализаторов на основе цеолитов различных структурных типов [1-3] предусматривает синтез высокодисперсного цеолита в требуемых катион-декатионированных формах и последующую формовку в смеси со связующим материалом в гранулы.

В качестве связующего материала используют гидроксид алюминия со структурой псевдобемита, содержание которого составляет 20 - 30%мас. Присутствие связующего вещества в составе гранулированных цеолитсодержащих катализаторов приводит к снижению механической прочности и концентрации каталитически активных центров.

В последние годы в литературе начали появляться публикации, посвященные синтезам гранулированных цеолитов высокой степени кристалличности с иерархической пористой структурой [4,5]. В таких цеолитах после декатионирования концентрация кислотных центров выше на 15-20%, а механическая прочность в 1,5-2,0 раза выше, чем в гранулированных цеолитах со связующим.

Сведения о доступных и перспективных для промышленной реализации способов синтеза гранулированного цеолита ZSM-5 высокой степени кристалличности с иерархической пористой структурой и на его основе катализаторов для промышленных процессов в литературе отсутствуют. Данная работа посвящена решению этого вопроса.

В результате проведенных исследований предложен способ синтеза гранулированного цеолита ZSM-5 высокой фазовой чистоты и степени кристалличности ~100% с использованием в качестве темплата н-бутанола. Способ включает стадии смешения порошкообразного цеолита ZSM-5 и аморфного алюмосиликата, увлажнения смеси водой и механической грануляции, сушки и кристаллизации полученных гранул в растворе силиката натрия.

По данным низкотемпературной адсорбции азота и ртутной порометрии показано, что пористая структура гранулированного цеолита ZSM-5 сформирована не только из микропор, но и из мезо- и макропор. Удельная поверхность составляет 295 м2/г, а объемы микро-, мезо- и макропор - 0.12, 0.19 и 0.31 см3/г, соответственно.

Определены условия ионообменных обработок гранулированного цеолита ZSM-5. Установлено, что при повышении степени обмена катионов Na+ на катионы H+ увеличиваются значения равновесных адсорбционных емкостей по парам воды и бензола из-за увеличения объема микропор.

На примере модельной реакции димеризации α-метилстирола показано, что гранулированный цеолит ZSM-5 в H-форме высокой степени кристалличности с иерархической пористой структурой представляет собой перспективную каталитическую систему.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 19-33-60009).

Литература

1.	Pat. US № 6596662

2.	Pat. US № 6747182

3.	Pat. US № 7109141

4.	O. S. Travkina, M. R. Agliullin, N. A. Filippova, et al. RSC Advances 2017, 7, 32581

5.	O. S. Travkina, M. R. Agliullin, R. Z. Kuvatova et al. Journal of Porous Materials 2019, 4, 995