- Формирование опалоподобных биметаллических структур серебра и золота для задач спектроскопии ГКР

- Комарова М.Ю., Григорьева А.В.

- Студент

- Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: mary.jane8111@gmail.com

Прогресс квантовой электроники во многом обусловлен созданием широкого класса новых оптических материалов, в том числе плазмонных нанокомпозитных материалов, которые содержат в оптической матрице плазмонные наночастицы (НЧ). Такие материалы перспективны для создания элементов лазерной и планарной оптики, высокочувствительных сенсоров, в том числе, субстратов для ГКР-спектроскопии [1]. Одной из уникальных особенностей НЧ благородных металлов является наличие у них плазмонного резонанса в видимой области спектра, обусловленного возбуждением коллективных колебаний электронного облака на поверхности частицы – поверхностных плазмонов. Так для металлических субстратов со структурой инвертированного опала (ИО) характерно появление широкой плазмонной полосы в «красной» области спектра [2]. Создание композита решает проблему локализации плазмонной полосы, делая субстрат эффективным для анализа широкого числа аналитов методом ГКР.

Целью работы было получение композитных покрытий на основе серебра и золота с опалоподобной структурой для применения в спектроскопии ГКР.

Для получения ИО синтезировали и осадили полистирольные микросферы на гладкие золотые пленки под воздействием потенциала 1 В/см. Далее проводили гальваническое осаждение серебра из роданидного, сульфитного, иодидного и тиосульфатного электролитов в полученные матрицы, после чего удаляли микросферы толуолом. Анализ свойств серебряных опалоподобных структур проводился с помощью методов СЭМ, РСМА и спектроскопии зеркального отражения. Плазмонная полоса таких субстратов была обнаружена в сине-фиолетовой области (350-400 нм).

Другой частью работы было создание золотых ИО с k ~ 0,5 путем гальванического осаждения и нанесение на них слоев серебра разной расчетной толщины (20, 50, 100, 150 и 200 нм) методами электрохимического осаждения и магнетронного напыления. Морфология поверхности полученных золотых покрытий и структур состава золото-серебро были исследованы с помощью СЭМ, которая показала высокую упорядоченность пористых пленок. За счет наличия серебряных НЧ плазмонный резонанс биметаллических систем был смещен в более коротковолновую область спектра по сравнению с экстремумом для золотых опалоподобных структур, у которых он наблюдался при 800-850 нм.

Моно- и биметаллические подложки со структурой ИО анализировали как субстраты для ГКР-спектроскопии. Для этого на образцы наносили метиленовый синий и родамин 6Ж в качестве модельных аналитов в концентрациях 10-6, 10-7, 10-8, 10-9 М и регистрировали спектры комбинационного рассеяния. Коэффициент усиления сигнала для метиленового синего на серебряных опалоподобных структурах и структурах золото-серебро составил 104-106, а для родамина 6Ж – 103-105.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-38-20180.

Литература

1. A. Otto. Surface-enhanced Raman scattering: “Classical” and “Chemical” origins // Light Scattering in Solids IV, 1984, 289–418.

2. P. N. Bartlett, J. J. Baumberg, S. Coyle, M. E. Abdelsalam. Optical properties of nanostructured metal films // Faraday Discuss., 2004, 125, 117–132.