Модификация полиолефиновых мембран с помощью хитозана для применения в проточных ванадиевых батареях

Зефиров В.В., Сизов В.Е.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: vv.zefirov@physics.msu.ru

Одной из наиболее актуальных задач современного мира является разработка новых технологий и материалов в области альтернативных источников тока. Самыми перспективными из них являются химические источники тока, включающие широкий диапазон устройств – от водородных топливных элементов до литий-ионных аккумуляторов и проточных ванадиевых батарей [1]. Одним из ключевых элементов в таких устройствах является сепаратор, разделяющий два электрода. Повышение эффективности работы устройств в целом часто связанно именно с повышением эффективности работы сепаратора [2].

Во многих химических источниках тока в качестве сепаратора используется дешёвая коммерческая пористая полиолефиновая мембрана Celgard, обладающая хорошей химической стабильностью. Однако, такие гидрофобные пористые матрицы, смачивающиеся неводными электролитами, распространённые в литий-ионных аккумуляторах, не могут быть эффективно использованы в электрохимических источниках тока некоторых других типов (топливные элементы, проточные батареи) так как не смачиваются полярными средами [3]. Тем не менее, модификация таких полиолефиновых мембран с целью повышения их аффинности к водным электролитам может позволить использовать их в существенно более широком диапазоне устройств.

Хитозан, в свою очередь, является широко используемым материалом для модификации различных поверхностей [4]. Несмотря на то, что хитозан является природным, а не синтетическим полимером, он проявляет требуемую высокую стабильность в электрохимических источниках тока и рассматривается как возможный материал для модификации мембран проточных ванадиевых батарей. При модификации хитозаном пористых гидрофобных мембран можно ожидать два механизма повышения эффективности сепаратора: во-первых, при повышении аффинности композитной мембраны к водному электролиту повысится (или станет наблюдаемой) протонная проводимость материала, а во-вторых, размер пор композитной мембраны сократится, что повысит ионную селективность сепаратора. Оба этих параметра (протонная проводимость и ионная селективность) играют ключевую роль в эффективной работе сепаратора [5].

Целью представленной работы была модификация полиолефиновых мембран Celgard с помощью хитозана. В работе был применён предложенный ранее метод предобработки полиолефиновых мембран в пероксиугольной кислоте, позволяющий функционализировать поверхность мембраны для последующего нанесения слоя хитозана [6]. Предобработанные таким образом мембраны помещали в раствор хитозана в угольной кислоте и выдерживали заданное время. В результате полимерная матрица покрывалась слоем хитозана. Кроме того, полимерные матрицы дополнительно модифицировались наночастицами кремнезёма, для дополнительного повышения гидрофильности и сокращения размеров пор. Полученные композиты были исследованы комплексом методов: были охарактеризованы морфология, протонная проводимость и ионная проницаемость образцов, получены данные по их гидрофильным свойствам. Было показано, что предлагаемая модификация оказывает положительное влияние на ключевые характеристики модифицируемых сепараторов и может применяться для материалов в реальных химических источниках тока.

Литература

[1]	M. Skyllas-Kazacos, M.H. Chakrabarti, S.A. Hajimolana, F.S. Mjalli, M. Saleem, Progress in Flow Battery Research and Development, J. Electrochem. Soc. 158 (2011) R55–R79. doi:10.1149/1.3599565.

[2]	K.D. Kreuer, Ion conducting membranes for fuel cells and other electrochemical devices, Chem. Mater. 26 (2014) 361–380. doi:10.1021/cm402742u.

[3]	H. Lee, M. Yanilmaz, O. Toprakci, K. Fu, X. Zhang, A review of recent developments in membrane separators for rechargeable lithium-ion batteries, Energy Environ. Sci. 7 (2014) 3857–3886. doi:10.1039/C4EE01432D.

[4]	M. Paul, S.D. Jons, Chemistry and fabrication of polymeric nanofiltration membranes: A review, Polymer (Guildf). 103 (2016) 417–456. doi:10.1016/j.polymer.2016.07.085.

[5]	X. Wei, B. Li, W. Wang, Porous polymeric composite separators for redox flow batteries, Polym. Rev. 55 (2015) 247–272. doi:10.1080/15583724.2015.1011276.

[6]	N.A. Gvozdik, V. V. Zefirov, I. V. El’manovich, E.A. Karpushkin, K.J. Stevenson, V.G. Sergeyev, M.O. Gallyamov, Pretreatment of Celgard Matrices with Peroxycarbonic Acid for Subsequent Deposition of a Polydopamine Layer, Colloid J. 80 (2018) 761–770. doi:10.1134/S1061933X1901006X.