Композитные материалы, полученные в среде сверхкритического CO2, для электрохимических источников тока.

Сизов В.Е.,1 Зефиров В.В.1

Аспирант

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: ve.sizov@physics.msu.ru

Увеличение потребления возобновляемой энергии требует развития устройств, которые бы позволили эффективно и дешево запасать энергию и передавать ее потребителю. Ванадиевые проточные батареи (ВПБ) могут стать такими устройствами. При использовании ВПБ получаемая мощность не зависит от запасенной энергии, а сама система является относительно дешевой [1,2].

Основной задачей развития ВПБ является разработка стабильных высокоселективных мембран, обладающих высокой ионной проводимостью. В настоящее время в основном используются фторированные мембраны Нафион [3,4]. Однако, для повышения эффективности ВПБ требуется дополнительная модификация мембран Нафион, с целью повышения их селективных и проводящих свойств.

В нашей работе мы изучали возможность модификации мембран Нафион путем внедрения наночастиц оксидов вольфрама с использованием среды сверхкритического CO2. Сверхкритический флюид используется для растворения и последующего равномерного распределения прекурсора – гексакарбонила вольфрама – по полимерной матрице Нафиона. Затем производится отжиг прекурсора в присутствии кислорода, в результате чего прекурсор разваливается, образуя наночастицы оксидов вольфрама в каналах полимера.

В результате модификации мы получаем мембрану Нафион с наночастицами оксидов вольфрама. Как известно, в присутствии кислотного электролита оксиды вольфрама могут образовывать вольфрамовую кислоту, таким образом повышая концентрацию носителей заряда (протонов) в растворе и, как следствие, проводимость мембраны. Кроме того, наличие оксидов позволяет повысить селективность: частицы механически блокируют каналы, препятствуя перемешиванию электролитов в ВПБ (ионов ванадия в различных степенях окисления).

Предпочтительно расположение частиц в гидрофильных каналах размером~2-4 нм. В результате нашей модификации размер частиц составляет ~2-60 нм (в том числе агломераты). Чтобы оставить только частицы нужного размера мы выдержали полученные мембраны в перекиси водорода, в результате чего большинство агломератов растворились.

В ходе работы был получен композитный материал на основе Нафиона с наночастицами оксидов вольфрама размером ~2-4 нм. При использовании в составе ВПБ наблюдается значительное увеличение эффективности работы батарей по сравнению с батареями, в которых используется обычный Нафион.

Литература

[1]	 C. Ponce de León, A. Frías-Ferrer, J. González-García, D.A. Szánto, F.C. Walsh, J. Power Sources 160 (2006) 716.

[2]	 Z. Yang, J. Zhang, M.C.W. Kintner-meyer, X. Lu, D. Choi, J.P. Lemmon, Chem. Rev. (2011) 3577.

[3]	 E. Environ, X. Li, H. Zhang, Z. Mai, I. Vankelecom, (2011) 1147.

[4]	 J. Xi, Z. Wu, X. Teng, Y. Zhao, L. Chen, X. Qiu, J. Mater. Chem. 18 (2008) 1232.