Нанокристаллические материалы на основе Bi2WO6 для газовых сенсоров

Ян Л.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия
E–mail: yanglitsh@yandex.ru

По сравнению с простыми бинарными оксидами, сложные оксиды, включающие катионы металлов различной химической природы, обладают большей свободой настройки химических и физических свойств материалов путем изменения состава и числа дефектов. Сложный оксид Bi2WO6 (паравольфрамат висмута) является полупроводником n-типа (Eg = 2.53-2.92 эВ) и используется в качестве фотокатализатора. В последние годы было обнаружено, что Bi2WO6 может выступать в качестве сенсорного материала для обнаружения этанола, ацетона, оксидов азота, NH3 и т.д.

В настоящей работе нанокристаллические Bi2WO6 и Bi2WO6-WO3 (соотношение Bi/W=2 и 1) синтезировали гидротермальным методом при 200С. Для сравнения синтезировали WO3 методом химического осаждения с последующим термическим разложением при 300С. Фазовый состав и параметры микроструктуры полученных образцов приведены в таблице 1. Активные центры на поверхности материалов исследованы методами ТПВ-H2 и ТПД-NH3, РФЭС и ИК спектроскопии. Обнаружено, что по сравнению с WO3, Bi2WO6 характеризуется более низкой концентрацией поверхностных форм кислорода, включая адсорбированные формы воды, а также меньшей кислотностью поверхности. Снижение температуры восстановления Bi2WO6 по сравнению с WO3 и Bi2O3 свидетельствует о том, что прочность связей Bi-O и W-O в слоистой структуре Bi2WO6 меньше, чем в объемных оксидах висмута и вольфрама.

Сенсорные свойства Bi2WO6 исследованы по отношению к NO2, SO2, CO, NH3, H2, H2S, этанолу, ацетону, формальдегиду и бензолу в температурном диапазоне 25-300С. Установлено, что в сравнении с WO3, Bi2WO6 обладает более высокой чувствительностью и стабильностью при детектировании летучих органических соединений и H2S (Рис.1). В сухом воздухе максимальный сенсорный сигнал по отношению к этанолу и H2S наблюдается Bi2WO6 при 150оС, по отношению к остальным органическим соединениям и газам - при высокой температуре (>250оС).

Рис. 1. Сенсорный сигнал образцов по отношению к разным газам при оптимальных температурах.

Таблица 1. Фазовый состав и параметры микроструктуры образцов.

| Образец | Фазовый состав | Размер ОКР, нм | Sуд, м2/г |
| --- | --- | --- | --- |
| WO3 | -WO3 | 71 | 25-32 |
| Bi2WO6-WO3 | Bi2WO6, -WO3 | 111 | 35-40 |
| Bi2WO6 | Bi2WO6 | 141 | 6-9 |