Системы на основе полиэлектролитов наночастиц Fe3O4 и противоопухолевого антибиотика для разработки тераностиков

Пашалиев Б.Л.

Студент
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия
E–mail: pashaliev.bekir@yandex.ru

В настоящее время наноматериалы широко используются для различных биомедицинских и биоинженерных приложений: наночастицы (НЧ) различной природы применяются в качестве систем доставки лекарств и генетического материала, НЧ оксидов металлов используются в качестве контрастных материалов для диагностики (МРТ). Актуальной задачей является создание комбинированных систем, сочетающих диагностическое и терапевтическое действия, так называемых тераностиков. Перспективной основой для разработки подобных систем являются полиэлектролиты (ПЭ), поскольку они находят применение как для стабилизации НЧ металлов, так и при конструировании систем доставки лекарств. Ранее нами были получены магнитные НЧ Fe3O4, стабилизированные ПЭ различного типа – полианионом - синтетическим сополимером дивинилового эфира с малеиновым ангидридом (ДИВЭМА) и поликатионом – модифицированным хитозаном (ГТМАХ).  Полученные НЧ имели размеры 80-150 нм, сохраняли стабильность в физиологических средах и проявляли рН-чувствительные свойства. На основе этих же ПЭ ранее были разработаны эффективные системы доставки ЛВ и нуклеиновых кислот [1, 2]. Целью настоящей работы явилось изучения возможности создания систем комбинированного действия на основе ПЭ, содержащих НЧ оксида железа Fe3O4 и противоопухолевый антибиотик рубомицин. Комбинированные системы готовили дробным внесением растворов антибиотика в водный раствор НЧ, стабилизированных полианионом.  Данные метода УФ-спектроскопии подтверждают связывание антибиотика с карбоксильными группами поликислоты на поверхности НЧ. Полученные НЧ, по данным метода ДРС, имели размеры 200-300 нм. Увеличение количества антибиотика в системе приводило к уменьшению размеров НЧ до 130 нм, однако при этом снижалась их стабильность. Были определены соотношения компонентов, позволяющих получать НЧ размером 160-180 нм, сохраняющие стабильность в растворах. Показана возможность получения многослойных частиц, для чего системы, содержащие НЧ Fe3O4, ДИВЭМА, антибиотик, покрывали следующим слоем того же ПЭ или поликатиона (ГТМАХ).

Таким образом, предложенный подход обеспечивает получение стабильных наноразмерных систем, содержащих НЧ оксидов железа и ЛВ. Полученные результаты могут послужить основой для разработки систем комбинированного действия -тераностиков.

Литература

- Faizuloev E., Marova A., Nikonova A., Volkova I., Gorshkova M., Izumrudov V. Water-soluble N-[(2-hydroxy-3-trimethylammonium)propyl]chitosan chloride as a nucleic acids vector for cell transfection // Carbohydrate Polymers 89 (2012) 1088– 1094.

- Gorshkova M.Yu., Stotskaya L.L. Micelle-like Macro-molecular Prodrug for Controlled Release of Anthracycline Antibiotic // Polymers for Advanced Technologies 1998, v.9, p.362-367.