Антибактериальные композиты на основе галлуазита, содержащего наночастицы серебра и фосфорномолибденовую кислоту

Сайфутдинова А.Р.1,2, Горбачевский М.В. 2, Филатова С.В.2

Аспирант

1МИРЭА – Российский технологический университет, Институт тонких химических технологий, Кафедра коллоидной химии имени С.С. Воюцкого, Москва, Россия

2Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Кафедра физической и коллоидной химии, Москва, Россия

E-mail: sayadeliya@gmail.com

В настоящее время существует проблема роста бактерий на поверхностях различного назначения. В медицинских учреждениях накопление бактерий на эксплуатируемых поверхностях приводит к риску развития внутрибольничных заболеваний [1]. Образование биопленок на поверхности кораблей и морских сооружений приводит к биокоррозии, ухудшению гидродинамики судов, увеличению энергозатрат и к другим негативным последствиям [2]. Для решения проблемы роста бактерий и биообрастания перспективным является создание композитных материалов на основе нанотрубок галлуазита.

Уникальная структура природного наноматериала галлуазита позволяет направленно модифицировать внутреннюю и внешнюю поверхность нанотрубки и использовать галлуазит в качестве наноконтейнера для капсулирования различных веществ, в том числе биоцидов [3]. Таким образом, в данной работе были получены три вида композитов на основе галлуазита. В качестве биоцидов было выбрано коллоидное серебро, как известно, проявляющее противомикробные свойства, а также гетерополикислота – фосфорномолиденовая кислота, обладающая бактериостатическим действием. Первый композит содержал осажденные наночастицы серебра на внешней поверхности галлуазита. Второй композит содержал во внутренней полости галлуазита инкапсулированную фосфорномолибденовую кислоту. Третий композит содержал и наночастицы серебра, и инкапсулированную фосфорномолибденовую кислоту.

Полученные композиты охарактеризованы рядом физико-химических методов анализа, включающих УФ-спектроскопию, просвечивающую электронную микроскопию, дисперсноэнергетический рентгеновский флуоресцентный анализ и т.д. Контроль антибактериальной активности композитов проводился согласно методике, представленной в ГОСТ Р ИСО 20776-1-210. Полученные композиты в разной степени проявляют антибактериальную активность в отношении  штаммов MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanii.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №19-79-30091.

Литература

1. Khan H.A., Baig F.K., Riffat M. Nosocomial infections: Epidemiology, prevention, control and surveillance // Asian Pacific J. Tropical Biomed. 2017, №7(5). p. 478-482.

2. Chambers L.D., Stokes K.R., Walsh F.C., Wood R.J.K. Modern approaches to marine antifouling coatings // Surf. Coat. Technol. 2006, № 201. p. 3642–3652.

3. Lvov Y., Aerov A., Fakhrullin R. Clay nanotube encapsulation for functional biocomposites // Adv. Colloid Interface Sci. 2014, №207. p. 189-198.