# Омнифобные покрытия на основе пленок фторированных полиметакрилатов импрегнированных жидкостями с низким натяжением в сверхкритическом диоксиде углерода

Казарян П.С.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: kazaryan@polly.phys.msu.ru

Создание омнифобных покрытий, не смачиваемых как водой, так и жидкостями с более низким поверхностным натяжением, является одной из актуальных прикладных задач  физической химии поверхностей. Одним из основных параметров, описывающих репеллентные свойства таких покрытий по отношению к жидкостям, является гистерезис краевого угла смачивания (КУС). Он соответствует разности между наступающим (ϴA) и отступающим (ϴR) динамическими КУС (Δϴ = ϴA- ϴR).

В 2011 году группой проф. Айзенберг [1] был предложен новый подход к созданию скользких покрытий, который заключается в импрегнации пористых поверхностей жидкостями с низким натяжением. Такой подход позволяет получать гладкие самовосстанавливающиеся поверхности, демонстрирующие предельно низкие значения гистерезиса КУС по сравнению с классическими методами получения омнифобных покрытий, даже для капель жидкостей с низким поверхностным натяжением [2]. В отсутствие жидкости-лубриканта ключевым фактором, определяющим гистерезис КУС оказываются неоднородности поверхности, химические или геометрические. При движении капли по поверхности возможно «зацепление» трехфазной линии контакта жидкость-воздух-подложка за области дефектов, и, как следствие, рост гистерезиса. Снизить влияние таких зацеплений возможно благодаря внедрению жидкостей с низким натяжением в микро/наноструктурированные подложки. Внедренный в матрицу лубрикант создает гидродинамическую подъемную силу, и капля тестовой жидкости «плавает» над поверхностью на расстоянии, определяемом законом Ландау-Левича-Дерягина[3]:

,

где , Ca – капиллярное число, ηo - вязкость лубриканта, а γlo – поверхностное натяжение границы жидкость-лубрикант. При уменьшении количества лубриканта и снижении толщины слоя возможно частичное смачивание тестовой жидкостью шероховатой матрицы и появление областей с трехфазной линией контакта, что ведет к росту гистерезиса. Механистическое объяснение различий в поведении капель на неоднородных и импрегнированных поверхностях все еще обсуждается [2]. Таким образом, интересным представляется изучение влияния степени заполнения матриц лубрикантом на гистерезис КУС. Такое исследование позволит собрать данные для уточнения теоретических моделей, описывающие гистерезис КУС в импрегнированных системах, а также экспериментально определить оптимальное содержание лубриканта для дизайна импрегнированных покрытий. Использование сверхкритического флюида (СК CO2) в качестве растворителя для подобной импрегнации позволяет аккуратно дозировать содержание лубриканта в пористой матрице и добиваться его равномерного распределения, которого невозможно добиться обычной механической импрегнацией с помощью дозатора или методом spin coating из-за вязкости лубриканта и капиллярных эффектов. Ранее нашей научной группой был предложен новый подход к созданию омнифобных покрытий путем осаждения перфторированных акриловых сополимеров из растворов в СК CO2 [4]. Было показано, что такие покрытия имеют более однородную морфологию, обладают улучшенными антиадгезионными свойствами по отношению к жидкостям и повышенной износостойкостью по сравнению с аналогичными покрытиями, наносимыми из жидких полимерных растворов.

В настоящей работе предложен новый одноэтапный подход к получению скользких SLIPS-покрытий со сниженным гистерезисом КУС из растворов СК СО2 на гладкие подложки. Покрытия были получены путем импрегнации фторированного лубриканта в тонкие сшитые пленки сополимеров перфторгексилэтилметакрилата и гидроксиэтилметакрилата в среде СК CO2. Исследовано влияние содержания лубриканта на гистерезис покрытий, а также гидрофобные и олеофобные свойства покрытий на основе полученных сополимеров, нанесенных из растворов в СК CO2 на гладкие подложки.

Литература

- T.-S. Wong, S.H. Kang, S.K.Y. Tang, E.J. Smythe, B.D. Hatton, A. Grinthal, J. Aizenberg, Bioinspired self-repairing slippery surfaces with pressure-stable omniphobicity., Nature. 477 (2011) 443–7.

- Daniel, D., Timonen, J. V. I., Li, R., Velling, S. J., Kreder, M. J., Tetreault, A., & Aizenberg, J. (2018). Origins of Extreme Liquid Repellency on Structured, Flat, and Lubricated Hydrophobic Surfaces. Physical Review Letters, 120(24), 244503.

- Daniel, D., Timonen, J. V. I., Li, R., Velling, S. J., & Aizenberg, J. (2017). Oleoplaning droplets on lubricated surfaces. Nature Physics, 13(10), 1020–1025.

- Zefirov, V. V. et al. Durable crosslinked omniphobic coatings on textiles via supercritical carbon dioxide deposition. J. Supercrit. Fluids 133, 30–37 (2018).