Получение аэрогелеподобных материалов путем выжигания растворителя, полимеризованного в порах лиогеля диоксида кремния

Котцов С.Ю.1 Баранчиков А.Е,2

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, факультет наук о материалах, 119991, Россия, Москва, Ленинские Горы, д. 1, стр. 73, Факультет наук о материалах

2Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН,

119991, Москва, Ленинский просп., 31

E–mail: sergey12-17@yandex.ru

Аэрогели представляют собой особый тип материалов с открытой пористой трехмерной структурой, который получают из лиогелей путем полного замещения жидкой фазы на газовую. Ключевым моментом получения аэрогелеподобных материалов является стадия удаления растворителя из пор лиогеля. Поскольку при испарении жидкого растворителя происходит разрушение пористой структуры геля, растворитель удаляют путем сверхкритической сушки или сублимации кристаллизованного растворителя с получением, соответственно, аэрогелей и криогелей. Существует также возможность удаления нежидкого растворителя путем полимеризации его мономера с последующим удалением окислительным пиролизом. Однако, ранее такой подход не описывался в литературе.

Целью данной работы является разработка методики синтеза нового класса аэрогелеподобных материалов (пирогелей), получаемых путем выжигания растворителя, полимеризованного в порах геля диоксида кремния.

Синтез пирогелей проводили при помощи золь-гель метода: 2.5 мл золя диоксида кремния, полученного перемешиванием 3х моль Si(OEt)4, 3x моль EtOH, и 1x моль 7.5x10-3 М водного раствора HCl, смешивали с 2.5 мл мономера этоксилат-триметилпропанон триакрилата (ETPTA), содержащего ~2%масс. фотоинциатора (2-гидрокси-2-метил-1-енил-1-пропанон) и добавляли 30мкл 2% водного р-ра аммиака для гелирования. Полученный гель полимеризовали путем облучения в УФ-камере Bio-link Crosslinker BLX-312 (λ=312 нм, P=36 Вт) в течение 1 часа и получали пирогель путем отжига в муфеле при 600°С на воздухе. В качестве образцов сравнения приготовили образцы ксерогеля и аэрогеля, полученные сушкой трижды промытого ацетоном от мономера ETPTA геля SiO2 при атмосферном давлении и в сверхкритическом CO2 соответственно. Часть образцов сравнения также отжигали при 600°С.

Оптимальная температура отжига (600 °С) была определена с помощи ТГА по температуре прекращения потери массы при отжиге композита геля SiO2 с полимером ETPTA. Полнота удаления органического полимера из образца в ходе отжига подтверждена при помощиы элементного анализа (C – 1.18% масс., H – 2.12 %масс.) и рентгеноспектрального микроанализа (C – 0.7%масс.) Полученные образцы пирогелей обладали высокой пористостью (P = 83±4%), высокими удельной поверхностью (SBET = 712 м2/г), объемом пор (VBJH = 0.99 см3/г) и распределением пор по размерам с максимумом, рассчитанными по модели Баррета-Джойнера-Халленды. Пористые свойства полученных пирогелей значительно превосходили таковые у аналогичных ксерогелей.

Таким образов, разработана методика синтеза пирогелей – нового класса аэрогелеподобных веществ с высокими удельной поверхностью, пористостью и общим объемом пор с возможностью получения монолитов, для синтеза которых не требуется дорогостоящая установка сверхкритической сушки.

Работа выполнена при поддержке проекта РНФ 19-73-20125.