Исследование влияния замещения сурьмы на термоэлектрические свойства
сплава Гейслера состава Fe1,5TiSb1-хSnх

Калугина А.В., Таранова А.И., Новицкий А.П., Карпенков Д.Ю., Куриченко В.Л.,

Седегов А.С., Воронин А.И., Ховайло В.В.

Студент

НИТУ «МИСиС»

E-mail: m140147@edu.misis.ru

Относительно недавно было обнаружено соединение сплава Гейслера, относящееся тройной интерметаллидной системе Fe-Ti-Sb. Соединение было представлено авторами как перспективное для термоэлектрического применения.

В данной работе будет представлен сплав Гейслера состава Fe1,5TiSb1-xSnx (x = 0, 0,05, 0,1), где сурьма замещена на олово. Данное соединение является полупроводником р-типа в температурном диапазоне от 300 К до 800 К.

Синтез образцов проводился в несколько этапов: индукционная плавка, отжиг, помол и искровое плазменное спекание (ИПС). Металлы высокой чистоты были сплавлены в индукционной печи в атмосфере аргона, после чего сплав подвергался гомогенизирующему отжигу при 800 °С в течение 72 часов с последующей закалкой в холодную воду. Продукт реакции был измельчен в шаровой мельнице в атмосфере аргона при 600 об/мин в течение 10 минут. Далее полученные порошки компактировали методом ИПС в течение 10 минутной выдержки при температуре 800 С и давлении 50 МПа. Каждый этап проверялся различными методами структурного анализа, такими как: рентгенографический фазовый анализ, сканирующая электронная спектроскопия и энергодисперсионный анализ. Результаты данных исследований показали, что каждый полученный образец преимущественно однофазный.

Таким образом было получено снижение теплопроводности материала для легированных образцов. Кроме того, электропроводность образцов возрастает с ростом концентрации легирующего компонента, что объясняется ростом концентрации основных носителей заряда. Более подробная информация будет представлена в презентации.