Модификация поверхности сверхупругого сплава на основе титана для медицинского назначения

Теплякова Т.О.

Аспирант

Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», институт экотехнологий и инжиниринга, Москва, Россия

E-mail: t.teplyakova95@mail.ru

Одними из наиболее распространенных материалов, применяемых в качестве медицинских имплантатов, являются сплавы на основе титана. Преимущество данных материалов состоит в том, что они обладают сравнительно малой плотностью, высокой прочностью и коррозионной стойкостью, а также могут проявлять улучшенную биомеханическую совместимость с костной тканью за счет эффекта сверухпругости. Тем не менее, при имплантации встречаются осложнения, возникающие на границе между костью и металлическим материалом, которые заключаются в воспалительных процессах в живых тканях. Перспективным материалом, способным обеспечить имплантатам антибактериальный эффект, являются наночастицы серебра (AgNPs), обладающие выраженным антибактериальным действием даже при весьма низких концентрациях на поверхности сплава. В связи с этим, модификация поверхности сверхупругих титановых сплавов наночастицами серебра, для создания антибактериальной среды, является актуальной задачей.

В настоящей работе объектом исследования был выбран сверхупругий титановый сплав Ti-18Zr-15Nb. В качестве метода синтеза был использован полиольный процесс, важной особенностью которого является возможность восстановления нитрата серебра при достаточно низких температурах. В качестве среды синтеза был выбран полиэтиленгликоль (ПЭГ), выступающий в качестве стабилизатора. Источником серебра являлся водный раствор AgNO3. Синтез был проведен в условиях ультрафиолетового излучения.

Исследования особенностей морфологии и распределения наночастиц серебра по поверхности сплава Ti-18Zr-15N проводились на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ). Для изучения эффективности антибактериальных свойств образцов использовали антибиотикочувствительную культуру E.Coli при 370С в течение 24 часов.

Полученные результаты СЭМ позволили установить, что данный метод позволяет получать однородную структуру и равномерное распределение наночастиц серебра с достаточно малым размером (15-20 нм) на поверхности титанового сплава и избежать формирование их агломератов.

Медицинские испытания показали, что образцы с поверхностью, модифицированной наночастицами серебра проявляют антибактериальный эффект. Концентрация клеток бактерий, высаженных на образец после модификации падает с течением времени, в отличии от образца без сформированных на поверхности наночастиц серебра.

По полученным результатам, можно сделать вывод, что данная методика позволяет обеспечить антибактериальный эффект поверхности биосовместимых сплавов для внутрикостных имплантатов.