Получение и исследование C-Fe-Co наноматериалов на основе ИК-пиролизированного хитозана

Биндюг Д.В.,1 Васильев А.А.1,2

Студент

1Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,

Москва, Россия

2Российская академия наук, Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева,

Москва, Россия

E–mail: denis-bindyug@yandex.ru

В настоящее время учеными всего мира изучаются свойства наночастиц; в частности, много внимания уделяется каталитическим свойствам. Они определяются различными факторами, среди которых можно отметить химический состав, тип решетки, степень дефектности решетки, форму, размеры и морфологию. Изменяя данные параметры, возможно управление каталитическими характеристиками материала [1]. Контроль многих из этих параметров осуществляется с помощью рентгенофазового анализа, позволяющего получать данные со всего объема образца без его разрушения.

Целью работы является получение металл-углеродных нанокомпозитов на основе ИК-пиролизованного хитозана и исследование процессов фазообразования, морфологии и дисперсности наночастиц в зависимости от соотношения металлов по отношению к массе полимера.

Прекурсором углеродной матрицы является хитозан промышленного производства, полученный щелочным дезацетилированием крабового хитина (степень дезацетилирования ~ 83 %). Нанокомпозиты были получены путем ИК-нагрева прекурсора на основе совместного раствора хитозана и солей металлов (Fe(NO3)3·9H2O и Co(NO3)2·6H2O) при температуре 700 °С.

Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ подтвердил, что элементный состав образцов близок к заданному, то есть Fe – Co 1 : 1; элементы распределены по объему равномерно.

Рентгенофазовый анализ показал, что в образцах содержится ОЦК фаза Fe-Co в виде твердого раствора с содержанием 48 массовых долей, % Co, и параметром решетки, равным 0,2857 нм. Содержание твердого раствора было определено по зависимости параметра решетки от содержания кобальта в твердом растворе FeCo, основанной на экспериментальных данных [2]. Также в образце присутствует графитоподобная фаза углерода. Средний размер ОКР в образцах составил от 10 до 24 нм.

Работы выполнены при финансовой поддержке программы «УМНИК» (Фонда содействия инновациям) (договор от 19 декабря 2019 г. № 14906ГУ/2019).

Литература

1. Vasilev A.A., Efimov M.N., Bondarenko G.B. et al. Fe–Co alloy nanoparticles supported on IR pyrolyzed chitosan as catalyst for Fischer-Tropsch synthesis // Chemical Physics Letters. 2019, V. 730. p. 8–13.

2. Барабаш О.М., Коваль Ю.Н. Структура и свойства металлов и сплавов: Справочник  – Киев: Наукова думка, 1986. – С. 224.