Наноструктурированные материалы на основе VS2 для электрохимических применений

Коцун А.А.1,2, Столярова С.Г.2

Студент

1Новосибирский государственный университет,

факультет естественных наук, Новосибирск, Россия

2Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск, Россия

E–mail: kotsun15@gmail.com

Современные портативные устройства работают на литий-ионных аккумуляторах (ЛИА) в качестве источников питания. Для увеличения времени работы ЛИА или использования в других более мощных устройствах требуются новые электродные материалы с высокой емкостью. Дисульфид ванадия (VS2) обладает слоистой структурой, большим межслоевым расстоянием (0.57 нм) и высоким значением теоретической ёмкости по литию 466 и 1397 мАчг-1 для Li2VS2 и Li6VS2, соответственно [1]. Металлическая проводимость и низкие диффузионные барьеры VS2 для интеркаляции лития также могут обеспечить и высокую скорость заряда-разряда материала за счет быстрой диффузии катионов лития [2]. Наноструктурирование частиц также позволяет повысить емкость сульфидов за счет образования большого числа границ, где литий может обратимо адсорбироваться.

Для синтеза сульфидов ванадия в работе был использован метод быстрого нагрева прекурсора, содержащего одновременно ванадий и серу, позволяющий в условиях высокого локального давления выделяющихся газов создать наноструктурированные частицы VSx. Также метод не требует дополнительных стадий промывания и фильтрации готового материала, что делает его более перспективным по сравнению с растворными методами синтеза.

Образцы были получены путем быстрого нагрева аэрогеля тиованадата аммония в атмосфере аргона при температурах 400-700°С. Структура и состав нанострускурированных частиц были охарактеризованы мвфетодами РФЭС, КР-спектроскопии и РФА. Из полученной серии образцов VS2 были изготовлены электроды и собраны электрохимические элементы, с металлическим литием в качестве противоэлектрода. Показано, что при повышении температуры синтеза уменьшается содержание серы и увеличивается кристалличность образцов. Лучшую емкость при циклировании - 900 мАч/г при плотности тока 0.1 А/г показал материал, полученный при 600 °С.

Работа была выполнена при поддержке РНФ (Грант 16-13-00016).

Литература

1. Wu D. et al. Porous bowl-shaped VS2 nanosheets/graphene composite for high-rate lithium-ion storage //Journal of Energy Chemistry. – 2020. – N. 43. – p. 24-32.

2. Wang D. et al. Two-dimensional VS2 monolayers as potential anode materials for lithium-ion batteries and beyond: first-principles calculations //Journal of Materials Chemistry A. – 2017. – N. 5. – I. 40. – P. 21370-21377.