Получение и исследование сцинтилляционных стёкол из предсинтезированных компонентов

Смыслова В.Г.1, 2, Амелина А.Е.2, 3, Карпюк П.В.2, 3

Студент

1Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,

Институт материалов современной энергетики и нанотехнологии, Москва, Россия

2 НИЦ «Курчатовский институт» - ИРЕА, Москва, Россия

3 НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

E-mail: ohkote@yandex.ru

Люминесцентные материалы имеют широкую область применения: лазеры, оптоволокна, фотолюминофоры, сцинтилляторы. Подобные материалы могут быть как в кристаллической форме (монокристаллы и керамики), так и в форме аморфных стёкол. Стёкла на основе силикатов лития способны эффективно поглощать нейтроны за счёт большого сечения захвата нейтронов у ядер изотопа лития 6Li (для повышения эффективности захвата нейтронов может использоваться сырье, обогащенное по содержанию этого изотопа до 95% [1]). Данная особенность позволяет использовать литий-силикатные стёкла, активированные редкоземельными металлами (например, Ce3+ и Tb3+) в сцинтилляционных детекторах нейтронов в таких областях как космические исследования [2] и радиационный контроль [3]. Распространенным способом получения литий-силикатных стекол является тигельная варка при температуре 1400-1500 °С с последующим выливанием в форму. В качестве сырья при этом используются компоненты в форме оксидов или карбонатов. В настоящей работе были получены литий-силикатные стёкла, в которых активатор вводили в виде предсинтезированных компонентов – пиросиликатов Ce и Tb, полученных с использованием растворов солей этих элементов и коллоидного раствора оксида кремния с размером частиц порядка 5 нм. Было проведено сравнение разных методик синтеза пиросиликатов РЗЭ и масштабирование методики получения предсинтезированных компонентов. В данный момент проводятся исследования влияния режима отжига стёкол на протекание объёмной кристаллизации и люминесцентные характеристики.

Стёкла, легированные Ce3+ и Tb3+, обладают яркой фотолюминесценцией, в отличие от стёкол с Eu2+. Для того, чтобы сцинтиллятор мог осуществлять детектирование в режиме счета частиц при достаточно высоких загрузках детектора, необходима высокая скорость высвечивания сцинтилляций. Из исследованных активаторов наиболее быстрой кинетикой обладает церий, поэтому именно стёклам с данным активатором было уделено наибольшее внимание. Измерения световыхода сцинтилляций для стёкол, активированных Ce3+, проводились при возбуждении альфа-частицами (5,5 МэВ) в сравнении с монокристаллом алюмоиттриевого перовскита, активированного церием (YAP:Ce). Полученные стёкла демонстрировали световыход порядка 4 тыс.фот./МэВ с быстрой компонентой затухания порядка 55 нс, что сопоставимо с таковыми характеристиками известных стёкол подобного состава [1, 4].

Литература

1. High performance neutron detection specialists // scintacor URL: https://scintacor.com/neutrons/ (дата обращения: 20.02.2020).

2. Алексеенко В. В. и др. Анализ вариаций потока тепловых нейтронов на высоте 1700 м над уровнем моря //Изв. РАН, сер. физ. – 2007. – Т. 71. – №. 7. – С. 1080.

3. Шульгин Б. В. и др. Сцинтилляционные детекторы нейтронов на базе (6) Li-силикатного стекла, активированного церием //Физика твердого тела. – 2005. – Т. 47. – №. 8. – С. 1364-1367.

4. Oshima Y. et al. Temperature dependence of Li-glass scintillator response to neutrons //Prog. Nucl. Sci. Technol. – 2011. – Т. 1. – С. 296-299.