Лазерно-индуцированный синтез микросенсоров на основе иридия, золота и платины для бесферментного определения глюкозы

Фомин А.Д., Панов М.С.
Студент

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии, 
Санкт-Петербург, Россия

E-mail: adreyfomin1996@gmail.com

Получение новых материалов для экспрессного определения биологически важных маркеров заболеваний (например, сахарного диабета) в крови человека представляет огромный интерес для многих областей медицины [1]. Кроме того, в связи с множеством недостатков, существующих ферментных сенсорных устройств для определения глюкозы, создание новых дешевых бесферментных сенсоров, предназначенных для прямого определения биологически значимых аналитов и обладающих лучшей чувствительностью, стабильностью и селективностью, также является актуальной проблемой современной науки и промышленности [2]. Особенный интерес представляют сенсорно-активные материалы на основе различных биметаллических микро- и наноструктур, например, нанопористые Ir-Pt -катализаторы проявляют высокую чувствительность и селективность при бесферментном определении глюкозы [3].

В рамках данной работы мы использовали метод лазерно-индуцированного осаждения металлов из раствора (ЛОМР) [4]. В основе этого метода лежит протекающая в локальном объеме раствора в пределах фокуса лазерного луча реакция восстановления металла, приводящая к осаждению его на поверхности диэлектрической подложки (например, стекло и стеклокерамика). В результате такого лазерного синтеза образуются микроосадки, которые можно применять в качестве бесферментных электрохимических сенсоров. Таким образом, нами были получены иридиевые (Ir), иридиево-золотые (Ir-Au) и иридиево-платиновые (Ir-Pt) микроосадки на поверхности стекла и стеклокерамики под воздействием лазерного излучения на длине волны 532 нм. Морфология поверхности, элементный и фазовый состав полученных образцов были изучены с помощью электронной микроскопии, энергодисперсионного и рентгенофазового анализа, соответственно. Для определения пределов обнаружения, чувсвительности, а также изучения селективности полученых микросенсоров по отношению к D-глюкозе в присутствии ряда мешающих веществ (H2O2, аскорбиновая кислота (АА), 4-ацетамидофенол (AP) и мочевая кислота (UA)) нами применялись вольтамперометрические методы. Материалы, синтезированные предложенным методом (ЛОМР), весьма перспективны в дизайне и последующем производстве новых недорогих и эффективных сенсорных устройств для экспрессного лабораторного и домашнего биохимического анализа крови человека.

Литература

1. Rothwell, S.A.; Killoran, S.J.; Neville, E.M.; Crotty, A.M.; O’Neill, R.D. Poly(o-phenylenediamine) electrosynthesized in the absence of added background electrolyte provides a new permselectivity benchmark for biosensor applications. Electrochem. Commun. 2008, 10, 1078-1081.

2. Si, P., Huang, Y., Wang, T., & Ma, J. Nanomaterials for electrochemical non-enzymatic glucose biosensors. RSC Advances, 2013, 3(11), 3487.

3. Holt-Hindle, P., Nigro, S., Asmussen, M., & Chen, A. Amperometric glucose sensor based on platinum–iridium nanomaterials. Electrochemistry Communications, 2008, 10(10), 1438–1441.

4. Kochemirovsky, V.A., Skripkin, M.Yu., Tveryanovich, Yu.S., Mereshchenko, A.S., Gorbunov, A.O., Panov, M.S., Tumkin, I.I., Safonov, S.V., 2015. Russian Chemical Reviews 84 (10), 1059–1075.