Электрохимическое вольт-фарадное профилирование ПЗС структур и многопереходных солнечных элементов на основе кремния

Соболев С.М., Яковлев Г.Е.

Студент

Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет “ЛЭТИ” имени В.И. Ульянова (Ленина), факультет электроники, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: sobolevserg196@yandex.ru

Несмотря на широкий спектр материалов и разнообразие технологических подходов в фотоэлектронике, кремний занимает неотъемлемую нишу в изготовлении ПЗС структур  и высокоэффективных фотоэлектрических преобразователей. Это отмечается для ионно-имплантированных структур, предназначенных для работы в гибридных фотоэлектронных приборах в качестве электронно-чувствительных ПЗС матриц с обратной засветкой [1]. Другим примером являются многослойные гетероструктуры с комбинацией аморфных и микрокристаллических слоёв кремния для солнечных элементов (HJT-элементы) с КПД выше 25 % [2].

С целью достижения высоких эффективности и качества приборов на кремнии фундаментальное значение приобретает диагностика электрофизических параметров выращиваемых структур, в частности распределения концентрации основных носителей заряда (ОНЗ) по глубине.

Среди широко распространённых методов диагностики часто применяются емкостные методы исследования, в частности электрохимические вольт-фарадные измерения (ECV).  Последние отличаются использованием электролита в качестве контакта Шоттки, позволяющего проводить прецизионное травление (вплоть до 1 нм) совместно с измерением концентрации в широком диапазоне (1014 – 1022 см-3) [3].

В работе исследовались две серии образцов. Первая серия представляла собой тестовые образцы HJT структур. Образцы отличались наличием на поверхности просветляющего покрытия из оксида индия-олова (ITO) и фактически рассматриваются как единая рабочая структура в конфигурации так называемого фронтального эмиттера, облучаемого со стороны слоя p-типа [4].

Во второй серии исследовались ионно-имплантированные эпитаксиальные структуры марки 20КДБ-12/525КДБ-0.015 с дозой вводимой примеси бора 8∙1014 см2 при энергиях 13 и 25 кэВ, соответственно.

В результате работы показано, что метод ECV позволяет с высокими разрешением по глубине и концентрации проводить измерения структур на кремнии с резко неоднородным профилем легирования. В образце с ITO на поверхности зафиксирована концентрация порядка ~1022 см-3, недоступная для измерения другими методами диагностики по глубине. Для ионно-имплантированных структур на расстоянии 20 и 50 нм от поверхности образцов амплитуда концентрации составила 1∙1020 см-3, что с хорошей точностью подтверждается данными численного расчёта.

Литература

1. Айнбунд М. Р и др. Гибридные фотоэлектронные приборы (обзор) // Успехи прикладной физики. 2018, Т.6, вып. № 5. С. 401-408.

2. И. И. Марончук и др. Солнечные элементы: современное состояние и перспективы развития // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2019. Т. 62, № 2 С. 105–123.

3. Зубков В.И. и др. Методы диагностики структур наноэлектроники и фотоники: учеб пособие. –  СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2015. – 67 c.

4. Яковлев Г.Е. и др. Сквозное концентрационное профилирование гетероструктурных солнечных элементов // Письма в ЖТФ. 2019, Т. 45, вып. № 17. С. 39 – 42.