Микроструктура и фазовый состав высоколегированного никелевого сплава при аддитивном производстве

Рашковец М.В., Никулина А.А.

Аспирант

Новосибирский государственный технический университет, механико-технологический факультет, г. Новосибирск, Россия

E-mail.ru: mrashkovets@mail.ru

Создание деталей со сложной геометрией аддитивными методами является актуальной темой в современном инженерном и научном сообществах. Применение таких деталей относится к ответственным конструкциям с повышенными механическими свойствами, контролируемыми структурой и фазовым составом материала. Одним из таких классов материалов являются высоколегированные никелевые сплавы, применяемые в ракетной, авиационной и ядерной технике. Материал способен выдержать высокие нагрузки в рабочем состоянии при повышенных температурах до 1000 ᴼC.

Основным упрочняющим механизмом данных сплавах является диперсионное упрочнение с выделением наноразмерных интерметаллидных частиц γ′-фазы, создающих барьеры для дислокаций. Однако в условиях многокомпонентности данных сплавов в ходе обработки также формируются карбиды и фазы Лавеса, форма и объем которых значительно влияют на конечные механические свойства [1-2].

Формирование фазового состава при стандартном производстве является изученной задачей и контролируется по средствам последующей термической обработки. Сложное термоциклирование, возникающее при постоянном повторном тепловом влиянии на материал в послойном (аддитивном) производстве, является актуальной исследовательской задачей.

В ходе исследования были изучены структура и фазовый состав образцов из высоколегированного никелевого сплава при мощности лазерного излучения 1250 и 1400 Вт. Дефекты микроструктуры отсутствовали в обоих случаях. Отдельный слой обладал градиентной структурой, состоящей из трех зон: основная зона слоя (дендритная структура), переходная зона (равноосная структура) и зона термического влияния (дендритная структура с осями второго порядка). Максимальные значения микротвердости соответствовали зонам термического влияния. Разница в значениях микротвердости между зонами термического влияния образцов, полученных при 1250 и 1400 Вт, составила 94 HV соответственно.

Относительно фазового состава было установлено, что увеличение мощности лазерного излучения при формировании материала аддитивным методом снижает образование частиц фазы Лавеса с морфологией в виде цепочек по границам зерен. Карбиды, идентифицированные ПЭМ как первичные выделения NbC, не имели значительных изменений по форме частиц в зависимости от применяемой мощности.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-38-90131.

Литература

1.	Sims Ch., Hagel W. The Superalloys. – New York: Wiley, 1974. – 568 p.

2.	Колачев Б.А., Елагин В.И. Ливанов В.А. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов. – Москва: МИСИС, 1999. – 416 с.