Наноструктурированные порошки железа для СВЧ приложений, полученные спрей-пиролизом

1Косевич А.В., 1Колесников Е.А., 1Левина В.В., 2Маклаков С.С., 2Набоко А.С., 2Петров Д.А, 2Зезюлина П.А., 3Похолок К.В., 3Филимонов Д.С.

Студент

1НИТУ МИСиС, Москва, Россия

2ИТПЭ РАН, Москва, Россия

3МГУ имени М.В Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: anastasiya.kosevich@gmail.com

Актуальной задачей современного порошкового материаловедения является снижение удельного веса и оптимизация магнитных свойств порошков железа.

Спрей-пиролизом раствора нитрата железа с последующим восстановлением в водороде получены наноструктурированные магнитные микросферы железа. Вещество представляет собой порошок с частицами сферической формы и полой структурой. Поверхность сфер составлена из «нанозерен» с латеральным размером 200-400 нм. Максимум распределения частиц по размерам приходится на 700 нм. Насыпная плотность полученного порошка составляет 0,6 г/см3, что в три раза легче радиотехнически чистого карбонильного железа марки Р-20.

Синтез осуществляли в две стадии: на первой получали порошок Fe2O3 методом ультразвукового спрей-пиролиза 10% водного раствора Fe(NO3)3 при 1000°С в трубчатой печи без газа-носителя. На второй стадии оксид восстанавливали в токе водорода при 450°С в течение 6 часов [1]. По данным рентгенофазового анализа по методу корундовых чисел, а также на основании количественного гамма-резонансного анализа доля α-Fe в полученном материале составляет 80%, остальной вес приходится на оксид Fe3O4. Намагниченность насыщения порошка, определяемая по измерению в композите с парафиновой матрицей, совпадает с намагниченностью насыщения карбонильного железа при выигрыше в плотности композита 10%.

Для предотвращения электрических контактов между частицами, на поверхность железных частиц наносили тонкий слой SiO2, толщина которого по результатам электронной микроскопии составляла 100 нм. Для осаждения использовали гидролиз тетраэтоксисилана в водно-спиртовой среде [2]. Одновременно данный метод, приводящий к получению структур «ядро-оболочка», повышает химическую стойкость материала, предотвращает неконтролируемое окисление (пирофорность) и агрегацию. По сравнению величины намагниченности насыщения порошка полых микросфер «с оболочкой SiO2» и «без оболочки SiO2», содержание SiO2 оценивается в 15 об.%.

Полученный материал обладает частотой ферромагнитного резонанса, равной 18 ГГц, и демонстрирует один максимум магнитных потерь на частотной дисперсии мнимой части магнитной проницаемости при частоте 10 ГГц. При частоте работы сети Wi-Fi (2,4 ГГц), отношение действительной части диэлектрической проницаемости к действительной части магнитной восприимчивости композита с наполнением 66 масс.% «Fe-SiO2», составляет 11. Для карбонильного железа данный параметр составляет 7. Полученный материал позволяет разработать слой с эффективным поглощением СВЧ излучения в требуемом диапазоне при меньших толщине и весе, чем слой с аналогичными свойствами на основе карбонильного железа, что важно для современной переносной техники: ноутбуков, устройств сотовой связи и планшетов.

Литература

1. Yudin A. et al. Synthesis of hollow nanostructured nickel oxide microspheres by ultrasonic spray atomization. // J. Aerosol Sci. – 2016. – V. 98. – P.30-40

2. Maklakov S. S. et al. Corrosion-resistive magnetic powder Fe-SiO2 for microwave applications // Journal of Alloys and Compounds. – 2017. – V. 706. – P. 267-273