Получение сцинтилляционной керамики Gd3Al2Ga3O12:Ce со структурой граната и изменение её свойств при отклонении состава от стехиометрического

Дубов В.В.1,2, Исмагулов А.М.2,3, Жданов П.А.2,3

Студент

1 ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева», кафедра химии и технологии кристаллов, Москва, Россия

2 НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЕА, Москва, Россия

3 НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

E–mail: valery_dubov@mail.ru

Сцинтилляторы на основе сложных оксидов со структурой граната являются перспективными материалами для детектирования различных видов ионизирующих излучений благодаря сочетанию высокого светового выхода, короткого времени высвечивания и прочих функциональных характеристик [1–2]. Рассмотренный в данной работе состав Gd3Al2Ga3O12:Ce (GAGG:Ce) и ряд других находят своё применение в форме монокристаллов и керамики для регистрации гамма и нейтронного излучений в медицинской аппаратуре, в физике высоких энергий, в системах безопасности и иных областях [2–4].

В нашей работе показаны изменения свойств керамических сцинтилляционных материалов при отклонении содержания матрицеобразующих элементов от стехиометрического количества. Данные исследования необходимы для определения допустимой погрешности в стехиометрии, принципиально не влияющей на свойства материалов, что требуется для создания контролируемого технологического процесса их получения. Также в литературе имеется ограниченное количество сведений, демонстрирующих, что сцинтилляторы с составами, отличающимися от стехиометрического, могут обладать лучшими по сравнению с ними функциональными свойствами. Например, в работе [4] показано возрастание яркости радиолюминесценции порошков состава Gd3-xCex(Al, Ga)5O12 при избытке или недостатке некоторых элементов в пределах нескольких атомных процентов относительно стехиометрии.

В докладе будут представлены зависимости микроструктуры, оптических и люминесцентных свойства керамических сцинтилляторов GAGG:Ce от вариации состава. Получение керамики осуществляли в несколько этапов: синтезировали исходные порошки путём совместного осаждения из азотнокислых растворов Gd, Ce, Al, Ga с последующей термообработкой при 850 °C; осуществляли измельчение шихты и формировали из неё цилиндрические компакты методом одноосного прессования; проводили спекание в атмосфере воздуха при температуре 1600 °C.

Полученные образцы изучали методами сканирующей электронной микроскопии, рентгеновской дифракции, а также исследовали их фотолюминесцентные и сцинтилляционные характеристики по методике, описанной в [2]. Было показано, что отклонения состава от стехиометрического существенно влияют на световой выход и кинетику сцинтилляций, а также на другие параметры материала.

Литература

1. Lecoq P., Gektin A., Korzhik M. Inorganic scintillators for detector systems: physical principles and crystal engineering. Springer. 2016. 420 p.

2. E. Gordienko et al. Synthesis of crystalline Ce-activated garnet phosphor powders and technique to characterize their scintillation light yield. Optical Materials. 2018. Vol. 78. P. 312 – 318.

3. Dosovitskiy G. et al. Neutron detection by Gd-loaded garnet ceramic scintillators // Radiation Measurements. 2019. Vol. 126. P. 106133.

4. T. Kanai et al. Characteristics of a Nonstoichiometric Gd3+δ(Al,Ga)5-δO12:Ce Garnet Scintillator // J. Am. Ceram. Soc. 2008. Vol. 91, №2. P. 456–462.