Исследование мемристивных свойств тонких пленок оксидов TiO2, ZrO2 и Fe3O4 при термообработке в инертной среде

Илларионов Г.А., Михайлова М.А., Колчанов Д.С., Морозова С.М., Виноградов А.В., Морозов М.И.

Студент

Университет ИТМО, Химико-биологический кластер, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: illarionov@scamt-itmo.ru

Для обучения биомиметических нейроморфных систем ключевыми факторами являются энергонезависимость и аналоговое изменение синаптического веса, величина которого устанавливается предысторией сигнала, прошедшего между искусственными нейронами [1]. Мемристоры реализуют данные факторы. Мемристор – это резистивный элемент электрической цепи, сопротивление которого зависит от предыстории токовой нагрузки. В рамках теоретической модели, разработанной для оксидных наноматериалов, их сопротивление контролируется воспроизводимым и обратимым образом в зависимости от распределения кислородных вакансий между объемом и приповерхностными областями при подаче управляющих электрических сигналов. Таким образом достигается эффект энергонезависимой резистивной памяти [2].

Для практической реализации мемристивных элементов представляют интерес простые оксиды переходных металлов, образующие стабильные нестехиометрические фазы поликристаллического типа. В настоящее время нет однозначного понимания механизма переключения состояний сопротивления в структурах на основе таких оксидов. Предполагается, что ключевую роль в его реализации играет миграция заряженных дефектов, прежде всего – кислородных вакансий, при протекании электрохимических (окислительно-восстановительных) процессов [1, 2].

К наиболее распространенным методам создания мемристоров на основе TiO2, ZrO2 и Fe3O4, относятся растворный, магнетронного распыления и химического осаждения из паровой фазы [1]. Для достижения стабильного переключения состояний сопротивления и уменьшения пороговых напряжений, проводят отжиг полученных образцов при разных температурах в различных средах. Высокотемпературная обработка позволяет повысить кристалличность наночастиц, а использование инертных сред наряду с высокотемпературными режимами позволяет эффективно управлять концентрацией кислородных вакансий, непосредственно влияющих на функциональные мемристивные свойства оксидов [2]. Однако, для большинства простых оксидов переходных металлов отсутствуют систематические данные по исследованию влияния условий отжига на мемристивные характеристики.

В данной работе предложен и реализован метод изготовления мемристоров по типу кросс-бар и проведено систематическое исследование влияние термообработки в инертной среде аргона на их функциональный отклик. Для этого был реализован синтез наночастиц TiO2, ZrO2 и Fe3O4 по методу золь-гель, с последующим формированием электродных и диэлектрических слоев с использованием методов шаблонной печати и спин-коатинга. Электрическая характеризация проводилась в режиме высокоточных вольт-амперных измерений наряду с диэлектрической спектроскопией. Для исследованных оксидов установлен оптимальный режим термообработки в среде аргона при 400°С. Наилучшие результаты были получены для образцов TiO2 и Fe3O4 в диапазонах от 5 до 20 В и от 1 до 7 В, соответственно.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19-19-00433).

Литература

1. Hong X., et al. Oxide-based RRAM materials for neuromorphic computing // Journal of Materials Science. 2018, №53, p. 8720–8746.

2. Prusakova V., et al. The development of sol-gel derived TiO2 thin films and corresponding memristor architectures // RSC Advances. 2017, №3, p. 1654–1663.