Получение и исследование флуоресцентных меток на основе нанотрубок галлуазита, нанокластеров золота и углеродных точек

Панченко А.А., Филатова С.В., Горбачевский М.В.

Студент

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,

факультет химической технологии и экологии, Москва, Россия

E–mail: aa-panchenko@yandex.ru

Флуоресцентные наночастицы широко используются для визуализации биологических объектов благодаря их высокой интенсивности свечения, широкому диапазону излучения и устойчивости к фотообесцвечиванию.

Иммобилизация флуоресцентных наночастиц на галлуазите позволяет отслеживать перемещение галлуазита внутри исследуемого объекта за счёт оптических свойств наночастиц [1]. Это позволяет визуализировать и исследовать биологические процессы, происходящие в изучаемом объекте. Используя только флуоресцентные частицы, гораздо сложнее добиться их упорядоченного расположения в исследуемом объекте, они менее стабильны, склонны накапливаться в отдельных областях и коагулировать.

В ходе работ были синтезированы флуоресцентные метки на основе галлуазита и двух типов флуоресцирующих наночастиц. В первом случае был исследован композит галлуазита и нанокластеров золота (2,7 нм), стабилизированных 11-меркаптоундекановой кислотой (AuНК-11-ТУК). Наночастицы золота были получены восстановлением тетрахлораурата (III) водорода раствором тетракис(гидроксиметил)фосфония хлорида. Полученные наночастицы золота помещали в раствор 11-меркаптоундекановой кислоты и метанола в тетраборатном буферном растворе. Спустя сутки проводили очистку полученных кластеров.

Во втором случае проводилось исследование композитов галлуазита с углеродными точками (УТ), полученными микроволновым методом. Для этого лимонную кислоту и мочевину растворяли в растворе аммиака и после растворения помещали в микроволновую печь на время, необходимое для проведения реакции.

Для синтеза флуоресцентных наночастиц на галлуазите использовали галлуазит, модифицированный 3-аминопропилтриэтоксисиланом (АПТЭС). Исследования флуоресцентных наночастиц на галлуазите осуществляли с использованием просвечивающего электронного микроскопа. Исследования показали, что плотность заполнения нанотрубок AuНК-11-ТУК высокая. УТ из-за своего малого размера (менее 2 нм) и малого атомарного веса углерода плохо идентифицируются средствами просвечивающей электронной микроскопии.

Также были сняты карты флуоресценции. При нанесении AuНК-11-ТУК на галлуазит максимум в спектре эмиссии приходится на 507 нм. При этом два максимума в спектре возбуждения находятся на 350 нм и 400 нм, образуя при этом единую область флуоресценции. Флуоресценция УТ наблюдается в двух широких областях: 320–355 нм и 365–390 нм в спектре возбуждения, соответствующих экстинкции в области 416–440 нм.

Интенсивность флуоресценции двух синтезированных композитов находится на одном уровне. При этом полученные композиты флуоресцируют в различных областях, что позволяет распознавать и различать их при совместном использовании на одном исследуемом биологическом объекте.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Грант 14.Z50.31.0035).

Литература

1. Stavitskaya A. V. et al. Fluorescence and cytotoxicity of cadmium sulfide quantum dots stabilized on clay nanotubes //Nanomaterials. – 2018. – Т. 8. – №. 6. – С. 391.