Синтез наночастиц ферритов кобальта и марганца для применения в биологии и медицине

Зайчатникова К.И.,1 Кононова А.Н.,1 Иванова А.В.,1 Никитин А.А.,1Абакумов М.А.1,2

Студент

1Национальный Исследовательский Технологический Университет «МИСиС»

Москва, Россия

2Российский национальный исследовательский университет имени Н.И. Пирогова Москва, Россия

E–mail: sajaz.ru@gmail.com

В последние годы использование магнитных наночастиц (МНЧ) в биомедицинских целях существенно возросло, особенно в областях медицинской визуализации, диагностики и лечения. Это стало предметом серьезных исследований. Небольшой размер позволяет МНЧ проникать в биологические системы, а благодаря их магнитным свойствам появляется возможность контролировать и обнаруживать данные частицы с помощью внешних магнитных полей и градиентов поля, что обеспечивает широкий спектр потенциальных клинических применений, включая адресную доставку лекарств, отслеживание стволовых клеток, обнаружение молекул посредством магнитной сепарации, усиление контраста для магнитно-резонансной томографии, гипертермическая терапия при лечении рака, и магнитная визуализация частиц [1].

Для применения в биомедицине МНЧ требуется, чтобы они могли иметь четко определенные физические и химические свойства, также обладали высоким магнитным моментом, небольшим размером и узким распределением частиц по размерам. Поэтому наибольший интерес в исследованиях в области биомедицины привлекли магнитные наночастицы феррита (mFe2O4, где m = Mn, Fe, Co, Zn, Ni) за счёт того, что они обладают уникальными магнитными свойствами, малым размером и биосовместимостью. Немаловажным является то, что при получении магнитных частиц на основе феррита можно точно контролировать морфологию за счёт выбора метода синтеза [2].

Наночастицы кобальтового и марганцевого феррита были получены методом термического разложения прекурсоров в дибензиловом эфире в присутствии поверхностно активных веществ в качестве стабилизирующих агентов. Средний гидродинамический размер частиц определяли методом динамического светорассеяния и составил 162 нм, что говорит об узком распределении наночастиц по размерам. По результатам просвечивающей электронной микроскопии было установлено, что в ходе синтеза образуются единичные наночастицы. Рентгенофазовый анализ показал наличие фазы Co-Fe, Mn-Fe, что говорит о том, что в ходе синтеза были получены наночастицы необходимого фазового состава. Наночастицы ферритов при комнатной температуре проявляли суперпарамагнитные свойства. Удельная намагниченность насыщения составила Ms = 75 Ам2/кг. На следующей стадии синтезированные наночастицы покрывали органической оболочкой из 3,4-дигидроксифенилуксусной кислоты и полиэтиленгликоля для стабилизации частиц в водном растворе и последующем применении в экспериментах in vitro. Гидродинамический размер при этом оставался соизмерим с размерами единичного магнитного ядра. Помимо этого была изучена стабильность полученных наночастиц во времени в буферных растворах в условиях близких к физиологическим.

Литература

1. Shasha, C., & Krishnan, K. M. (2020). Nonequilibrium Dynamics of Magnetic Nanoparticles with Applications in Biomedicine. Advanced Materials, 1904131. doi:10.1002/adma.201904131

2. Mohapatra, J., Xing, M., & Liu, J. P. (2019). Inductive Thermal Effect of Ferrite Magnetic Nanoparticles. Materials, 12(19), 3208. doi:10.3390/ma12193208