- Использование метода молекулярно-слоевого осаждения для получения тонких пленок карбида кремния

Амашаев Р.Р.,1 Адулагатов И.М.1, Адулагатов А.И.1

Аспирант

1ФГБОУ ВО Дагестанский государственный университет,

химический факультет, Махачкала, Россия

E–mail: rustam.amashaev@gmail.com

Рис. 1. Общая схема получения тонких пленок SiC из МСО пленок полиамида на Si(111).

Уникальные физико-химические свойства SiC делают его востребованным в индустрии. Однако на сегодняшний день имеются некоторые сложности, связанные c равномерностью получаемых покрытий SiC на кремнии и контролем состава пленок. Поэтому разработка новых методов получения тонких нанометровых пленок SiC на Si является актуальной задачей.

В данной работе тонкие пленки SiC на кремнии были впервые получены с использованием метода молекулярно-слоевого осаждения (МСО) известного на западе как Molecular Layer Deposition (MLD). МСО позволяет осаждать тонкие органические пленки из газовой фазы посредством циклических само-ограничивающихся поверхностных реакций летучих прекурсоров. Особенностью МСО является прецизионный контроль (на уровне 0.1нм) толщины осаждаемой пленки и ее высокая равномерность что делает возможным точный контроль толщины и однородности пленки SiC, благодаря контролю параметров исходной пленки. В данной работе, МСО полиамидных пленок осаждали на Si(111) подложке попеременной реакцией тримезоилхлорида (TMХ) и 1,2-этилендиамина (ЭДА) при температуре 120 оС и затем подвергали пиролизу в течение одного часа при температуре 1300оС в вакууме (10-7 Торр). Тем самым, МСО пленка на Si использовалась в качестве «прекурсора» для синтеза тонкой пленки карбида кремния в результате твердофазной химической реакции пиролитического углерода и кремниевой подложки, как показано на Рис. 1.

Постоянная роста МСО пленки полиамида на Si(111) составляла 1.85 нм/цикл. СЭМ анализ образца с МСО полиамидом толщиной 556.7 нм, послед термообработки, показал образование гетероструктуры, состоящей из двух слоев. Толщина верхнего слоя составляет 42.3 нм, а нижнего слоя - 43.8 нм. Согласно ЭДРС данным C и Si содержалось в обоих пленках почти в одинаковом элементном соотношении. Данные спектроскопии КР показали наличие пиков 3C-SiC, что свидетельствует об образовании пленки SiC. Образование двойной гетероструктуры может быть связано с поликристалличностью верхнего слоя SiC и монокристалличностью нижнего слоя SiC. Присутствие верхнего полукристаллического слоя косвенно подтверждалось данными метода дифракции быстрых электронов на отражение (ДБЭО).

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-33-90045 (Амашаев Р.Р.) и гранта № ФЗНЗ-2020-0002 Правительства Российской Федерации (Абдулагатов И.М).