Исследование фазового состава ультратонких сверхпроводящих плёнок WxSi1-x для однофотонных детекторов

Хыдырова С., Васильев Д.Д.

Студент

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, факультет «Машиностроительные технологии», Москва, Россия

E-mail: hydyrovas@yandex.ru

Сверхпроводниковые однофотонные детекторы на основе нанопроволоки (SNSPD) применяются в качестве счетчиков одиночных фотонов в квантовой криптографии, оптических квантовых вычислениях, дальней космической связи [2].

SNSPD на основе WxSi1-x демонстрируют наибольшую квантовую эффективность до 93% [1]. Высокие характеристики связывают с рентгеноаморфной структурой таких плёнок [1], однако данные об исследованиях их фазового состава отсутствуют.

Целью работы является исследование фазового состава ультратонких сверхпроводящих плёнок WxSi1-x, формируемых магнетронным распылением в лаборатории «Вакуумные технологии наноинженерии» кафедры «Электронные технологии в машиностроении» МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Исследования плёнок W0,80Si0,20 толщиной 12 нм (температура сверхпроводящего перехода Тс ≈ 4,7 К) на подложках сапфира и c-Si проводились с помощью ультрамягкой рентгеновской эмиссионной спектроскопии (УМРЭС) на рентгеновском спектрометре-монохроматоре «РСМ-500» на кафедре физики твёрдого тела и наноструктур Воронежского государственного университета.

По результатам исследования УМРЭС рентгеновские эмиссионные Si спектры пленок WSi/Si и WSi/Sapphire по форме и положению главного максимума интенсивности схожи со спектрами низших силицидов металлов. Также по результатам измерений в плёнке нет кремния, несвязанного с вольфрамом, но может содержаться не связанный с кремнием вольфрам, не регистрируемый прибором.

В системе W-Si существует два низших силицида: стабильный W5Si3, имеющий Тс ≈ 4,5 К [4], и метастабильный W3Si, который в настоящее время мало исследован. Известно, что метастабильная фаза W3Si стабилизируется примесями кислорода и азота и может образовываться при магнетронном распылении W-Si [1]. Критическая температура и стехиометрический состав исследуемых плёнок указывают на возможность наличия как фазы W5Si3, так и W3Si. Также, вероятно, плёнка представляет собой сложный нанокомпозитный материал, что требует дальнейших исследований.

Таким образом, по результатам исследования плёнок WxSi1-x методом УМРЭС предположено, что преобладает фаза низшего силицида вольфрама W5Si3 либо W3Si. Для точного определения фазового состава плёнок необходимо проводить дополнительные исследования с помощью рентгеновской и электронной дифракции.

Литература

- Першин Ю.П. и др. Структура, фазовый состав и модель роста аморфных многослойных рентгеновских зеркал W-Si, изготовленных методом магнетронного разпыливания //Журнал фізики та інженерії поверхні. 2016, №1. с. 27-41.

- Marsili, F., et al. Detecting single infrared photons with 93% system efficiency //Nature Photonics. 2013, №7(3). p. 210-214.

- Natarajan, C. M., Tanner, M. G., & Hadfield, R. H. Superconducting nanowire single-photon detectors: physics and applications //Superconductor science and technology. 2012. 25(6), 063001.

- Sidorova, M.V. et al. Nonbolometric bottleneck in electron-phonon relaxation in ultrathin WSi films //Physical Review B. 2018, №97(18). p. 184-512.