Молекулярно-динамическое моделирование плавления нанокристаллов UO2

Некрасов К.А., Осанова Э.Р.

Студент

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

E-mail: osanova.elvira@gmail.com

При высоких уровнях выгорания ядерного топлива на внешней зоне таблетки образуется структура глубокого выгорания с равноосными и столбчатыми нано-размерными зернами. Может снижаться теплопроводность среды, меняются механизмы переноса радиогенных газов. В качестве топлива предложены нанокристаллические оксиды (UO2, ThO2), имитирующие структуру глубокого выгорания [1], с высокой пластичностью, и повышенной стойкостью к радиационным повреждениям. Актуально изучение поведения нанокристаллических зерен при высоких температурах, доходящих до температуры плавления. Известен эффект понижения температуры плавления нанокристаллов по сравнению с макрокристаллами того же состава. Для UO2, PuO2 и ThO2 снижение может составлять 300400 К [2]. Механизмы плавления наноразмерных зёрен оксидного ядерного топлива изучены недостаточно.

В работе проведено моделирование плавления нанокристаллов UO2 методом молекулярной динамики. Модельными системами были кристаллы октаэдрической формы с усечением вершин. Количество частиц N варьировалось от 7956 до 216102, времена эволюции достигали 200 нс. В отличие от предыдущих работ, взаимодействие ионов моделировали эмпирическими парными потенциалами Yakub-09 [3], обеспечившими лучшее совпадение расчёта температуры плавления с экспериментом.

При всех размерах, плавление начиналось с образования поверхностного расплава на отдельных гранях. После расплавления смежных граней, расплав мог распространяться в объём. С понижением температуры плавление становилось термически активируемым процессом: средние времена расплавления кристаллита подчинялись закону <t> ~ exp(E/kTm), с энергиями активации E от 70 эВ (7956 частиц) до 200 эВ (57975 частиц). Зарегистрированы осцилляции состояния граней между кристаллической и квази-жидкой фазами без расплавления объёма кристалла.

Рисунок 1. Зависимость температуры плавления модельных кристаллитов от размера.

Литература

- Spino J., Santa Cruz H., Jovani-Abril, et al. Bulk-nanocrystalline oxide nuclear fuels - An innovative material option for increasing fission gas retention, plasticity and radiation-tolerance // J. Nucl. Mater. 2012. V. 422 (1-3). P. 2744.

- Cappia F., Jovani-Abril R., Spino J., et al. Laser melting of nano-crystalline uranium dioxide // Progress in Nuclear Energy. 2014. V. 72. P. 1116.

- Yakub E., Ronchi C., Staicu D. Computer simulation of defects formation and equilibrium in non-stoichiometric uranium dioxide // J. Nucl. Mater. 2009. V. 389. P. 119126.