Магнитные и сорбционные свойства модифицированных наночастиц магнетита

Бондаренко Л.С.1, Магомедов И.С.1, Джардималиева Г.И.2, Кыдралиева К.А.1

Аспирант, ассистент

1Московкий авиационный институт (Национальный исследовательский университет), Москва, Россия

2Институт проблем химической физики Российской академии наук, Черноголовка, Московская область, Россия

E–mail: l.s.bondarenko92@gmail.com

Модифицирование наночастиц магнетита (Fe3O4) различными соединениями позволяет соединить стабилизацию поверхности наночастиц с приданием им определенных функциональных свойств, включая магнитные и сорбционные по отношению к различным токсикантам. Настоящее исследование направлено на получение модифицированных наночастиц магнетита гуминовыми кислотами (Fe3O4/ГК), пектином (Fe3O4/Pec), 3-аминопропилтриэтоксисиланом (Fe3O4/AПТЭС) для последующего использования в качестве сорбентов по отношению к фармацевтическим препаратам (антибиотику ципрофлоксацину [1], нестероидному противовоспалительному препарату диклофенаку) и токсическим компонентам лимфатической жидкости.

По данным рентгенофазового анализа фаза магнетита при функционализации практически не изменилась. Данные ИК-спектроскопии модифицированного магнетита подтверждают образование как карбоксильных связей с ГК (исчезновение полосы в области 1700-1725 см-1 и появление интенсивных полос в области 1375-1400, 1590-1635 и 1650-1675 см-1), так и образование кремниевого каркаса при функционализации АПТЭС (появление полос поглощения в области 869 и 960 см-1, характерных для Fe-Si-O группы, и полосы связей Si–O–Si в области 1080 см-1). Исследование магнитных характеристик показало снижение значения намагниченности насыщения Fe3O4 при функционализации различными соединениями (в частности, с 68,2 до 30,9 emu/г для Fe3O4 и  Fe3O4/ГК, соответственно) с сохранением суперпарамагнитных свойств.

Исследование сорбционного потенциала наночастиц Fe3O4/ГК показало, что эффективность извлечения широко распространенного антибиотика ципрофлоксацина достигает 81%1, тогда как на немодифицированном оксиде железа составляет только 27%. Увеличение концентрации ГК до 0.4 г/г сопровождается почти пятикратным снижением площади поверхности относительно синтеза при концентрации 0.2 г/г и падением эффективности извлечения ципрофлоксацина до 25%.

Показано, что на сорбцию диклофенака препаратом Fe3O4/АПТЭС влияет присутствие в растворе гуминовых кислот, режимы ультразвукового диспергирования и значение pH. Значения констант комплексообразования находятся в интервале 24-31 л/г.

Использование сорбентов Fe3O4/ГК и Fe3O4/Pec при очистке лимфатической жидкости приводит к сорбции практически всех компонентов лимфы (аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, общий холестерин, мочевина, креатинин, глюкоза, общий белок, альбумин), за исключением билирубина. Содержание компонентов лимфы снизилось на 50 % и более по сравнению с исходным образцом, что указывает на эффективность используемых сорбентов. Следует отметить, что близкие значения удельной поверхности нанокомпозитов - 64 м2/г для Fe3O4/ГК и 62 м2/г для Fe3O4/Pec, а также средние размеры кристаллитов (~10 и ~14 нм соответственно) практически не отражаются на сорбционной эффективности наночастиц.

Данное исследование проводится в рамках гранта РФФИ 19-33-90149.

Литература

1. Г.И. Джардималиева, В.И. Иржак, С.Ю. Братская, В.Ю. Майоров, Ю.О. Привар, Э.Д. Касымова, Л.С. Кулябко, Ш.Ж. Жоробекова, К.А. Кыдралиева. Стабилизация наночастиц магнетита в среде гуминовых кислот и исследование их сорбционных свойств. Коллоидный журнал. 2020. − Т. 82, № 1. – С. 1-7. DOI: 10.31857/S0023291220010036