Пористый 2D-композит на основе графена, кремния и ОУНТ в качестве анода ионно-литиевых батарей

Колосов Д.А.1, Глухова О.Е.1,2

Аспирант

1Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени  Н. Г. Чернышевского, физический факультет, Саратов, Россия

2Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Россия, 119991 Москва

E–mail: kolosovda@mail.ru

Введение нанокластеров Si16 в полости колонного графена на основе ОУНТ позволило значительно улучшить его свойства как анодного материала ионно-литиевых батарей. Проведенные in silico исследования эффективности композита колонного графена и кремния, заполняющего его поры, позволили выявить 1) оптимальную массовую долю кремния с позиций максимальной емкость анода, 2) оптимальные соотношения Li:C и Li:Si, когда меньшим количеством атомов углерода/кремния захватывается большее количество атомов лития, и 3) условия наименее энергезатратного процесса делитирования.  В работе использовалась молекулярная динамика с применением поля реактивной силы ReaxFF [1], реализованная в программе LAMMPS [2]. В ходе исследования удалось найти наилучшую концентрацию кремния в полостях колонного графена ~13–18%. При этом достигается значение ёмкости, равное 1507 мАч/г превышающее графитовый анод на 400 % [3]. Достижение критической массовой доли кремния 35-44% и более, приводит к снижению емкости анода вплоть до 922 мАч/г и к риску разрушения колонного графена. Прогнозируется, что данное исследование предоставит полезные сведения для конструирования гибридных кремний- углеродных анодов для получения более эффективных ионно-литиевых аккумуляторов нового поколения.

Подробная информация о всех численных экспериментах с различной массовой долей кремния представлены в таблице 1.

Табл. 1 Характеристики композитного анодного материала

| Общее количество атомов в супер-ячейке композита | Количество атомов кремния в супер-ячейке (кластеров Si16) | Количество атомов лития в супер-ячейке | Массовая доля кремния, % | Соотношение Li : C | Соотношение Li : Si | Емкость электрода, мАч/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5544 | 80 (5) | 2704 | 6.3 | 1 : 2 | 4 : 1 | 1378.6 |
| 5583 | 128 (8) | 2695 | 9.8 | 1 : 2 | 4 : 1 | 1403.4 |
| 5581 | 176 (11) | 2645 | 13.0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1507.7 |
| 5289 | 288 (18) | 2241 | 20.0 | 2 : 5 | 2 : 1 | 1353.2 |
| 5387 | 576 (36) | 2046 | 32.8 | 2 : 5 | 1 : 1 | 1332.9 |
| 5398 | 672 (42) | 1966 | 36.3 | 2 : 5 | 3 : 4 | 1216.5 |
| 5129 | 944 (59) | 1419 | 44.5 | 2 : 9 | 1 : 2 | 922.4 |

Литература

1.	Senftle, T. P., Hong, S., Islam, M. M., Kylasa, S. B., Zheng, Y., Shin, Y. K., … van Duin, A. C. T. The ReaxFF reactive force-field: development, applications and future directions. Npj Computational Materials, 2(1), 2016.

2.   J Comp Phys, 117, 1-19, 1995.

3.  Xiao, J., Xu, W., Wang, D., … Zhang, J.-G. Stabilization of Silicon Anode for Li-Ion Batteries. Journal of The Electrochemical Society, 157(10), A1047. -27620, 0051 C_Si, 2010.