Рентгенолитографический процесс изготовления рентгеновских преломляющих линз для жесткого спектра синхротронного излучения

Неустроева А.А.

Студент

Новосибирский национальный исследовательский государственный Университет, факультет естественных наук, Новосибирск, Россия

Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия

E–mail: chizario@gmail.com

Прогресс в современных методах исследования структуры вещества с использованием рентгеновского излучения невозможно представить без развития рентгеновской оптики. Так, например, для усовершенствования методов рентгеновской спектроскопии необходимо создание оптических структур для фокусировки пучков жесткого рентгеновского излучения. В настоящей работе рассматривается рентгенолитографический процесс изготовления рентгеновских преломляющих параболических длинных многоэлементных линз с применением негативного фоторезиста марки SU-8 в качестве материала линз для фокусировки пучков жесткого рентгеновского излучения энергией 15-50 кэВ и в качестве матрицы для гальванического создания металлических линз из алюминия, никеля и золота для фокусировки не только жесткого рентгеновского, но и гамма-излучения энергией 50-500 кэВ.

Фоторезист SU-8 состоит из растворителя γ-бутиролактона (оксолан-2-он), эпоксидной смолы с мономером – диглицидиловым эфиром бисфенола А (2,2-бис(4-глицидилоксифенил)пропан) – и соли гексафторантимоната триарилсульфония. При воздействии синхротронного излучения с дозой не менее 60 Дж/см3 в зоне облучения образуется сильная кислота, инициирующая при последующей термической обработке формирование нерастворимого твердого материала с высокой степенью полимеризации.

Задачей настоящего исследования является определение рентгенооптических характеристик для отдельных партий многокомпонентного резиста SU-8, которые могут отличаться друг от друга по процентному содержанию элементов и иметь индивидуальные особенности. Исследование включает определение дозы поглощенного рентгеновского излучения и длины свободного пробега фотоэлектронов в зависимости от используемого спектра СИ [2]. Также для количественной оценки степени полимеризации материала на всех стадиях литографических процессов в работе проводится анализ слоев резиста методом ИК-Фурье-спектроскопии.

Автор выражает благодарность за рекомендации и помощь в подготовке и проведении исследования своему научному руководителю – Резниковой Елене Федоровне, к. х. н., с. н. с. ИЯФ СО РАН, сектор 8-21.

Литература

1. E. Reznikova, T. Weitkamp et al. Investigation of phase contrast hard X-ray microscopy using planar sets of refractive crossed linear parabolic lenses made from SU-8 polymer. // Phys. Stat. Sol. 204 (a) 2811–2816 (2007).

2. E. Reznikova, J. Mohr et al. Soft X-ray lithography of high aspect ratio SU8 submicron structures // Microsystem Technologies 14, 1683-1688 (2008).

3. V. Nazmov, E. Reznikova, et al. X-ray Lenses Fabricated by LIGA Technology, AIP Conf. Proc. 879, 770 (2007), DOI:10.1063/1.2436174