Золь-гель синтез кобальтитов лантана с добавками стронция и кальция.

Ермакова Е.А., Рогова А.Н., Стрельникова С.С.

Аспирант

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова (ИМЕТ РАН) Москва, Россия

E–mail: elena-adrshina@mail.ru

Золь-гель метод - это универсальный основанный на растворении процесс, применяемый для создания керамических материалов и стекол [1,2].

В представленной работе золь-гель методом были синтезированы порошки состава LaСоO3 (LСО), La0,8Са0,2CoO3 (LCC) и La0,8Sr0,2CoO3 (LSC) при различных температурах обжига, а также керамика на их основе. В качестве исходных веществ использовали оксид лантана La2O3, азотную кислоту, и кристаллогидраты нитратов металлов, которые растворяли в дистиллированной воде. При приготовлении растворов оксид лантана La2O3 смешивали с азотной кислотой для получения нитрата лантана, затем нитраты соответствующих металлов растворяли в дистиллированной воде. Полученный раствор смешивали и добавляли гелеобразователь – поливинилпирролидон (ПВП) с молекулярной массой в количестве 1 масс. % от массы воды. Обработку гелей проводили в установке СВЧ (90 Вт) для удаления воды и в сушильном шкафу (180°С в течение 3 ч) до полного высушивания геля.

Для установления основных стадий формирования конечного продукта проводили термический анализ ксерогелей на приборе NETZSCH STA 409C при скорости нагрева 10/мин в воздушной атмосфере в интервале температур 25-1100°С, нагревание проводили в тиглях из Al2O3.

Полученный ксерогель обжигали при температурах 700 и 900 °С в течение 10 ч для синтеза кобальтитов лантана в муфельной печи. Выход LСО, LCC и LSC определяли с помощью РФА. Установлено, что при увеличении температуры синтеза от 700 и 900 °С не зависимо от состава приводит к увеличению выхода конечного продукта.

Формование образцов для измерения физических свойств (плотность, пористость, прочность и электропроводность) производили при давлении 200 МПа, используя в качестве временной технологической связки 5 масс. % водный раствор ПВС. Полученные образцы размером 5×5×40 мм (балки) спекали на платиновой подложке при 1200, 1300 и 1400 °С в течение 3 часов в печи с хромитлантановыми нагревателями.  Охлаждение образцов проводили по мере остывания печи до комнатной температуры. Установлено, что плотность образцов LCO = 7,1 г/см3 возрастает с увеличением температуры спекания и составляет 98% от теоретической плотности для образцов LCO, спеченных при 1400 °С. Измерение электропроводности образцов осуществляли четырехзондовым методом на постоянном токе. Электропроводность образцов носит полупроводниковый характер и достигает ~103 См/см (при 900 °С) для LCO, спеченного при 1400 °С.

Работа выполнена по государственному заданию № 075-00947-20-00.

Литература

1. Фахльман Б. Химия новых материалов и нанотехнологии. Издательский Дом «Интеллект», 2011. с.71.

Автор выражает благодарность научному  руководителю к.т.н. С.С. Стрельниковой и к.т.н. А. С. Анохину, к.т.н. И. В. Щетинину.

2. Анохин А.С., Стрельникова С. С., Адршина Е.А., Щикальцова В.И., Ашмарин А.А.  Золь-гель синтез порошков LaMO3 сложного состава с применением поливинилпирролидона //Сб. Третья международная конференция стран СНГ “Золь-гель синтез и исследование неорганических соединений, гибридных функциональных материалов и дисперсных систем” «Золь-гель 2014» 8-12 сентября 2014 г. г. Суздаль, Рос.