Получение плёнок гибридных галогенидов смешаннокатионного состава, обладающих повышенной устойчивостью к деградации

Руднев П.О., Тарасов А.Б.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E–mail: pa-rud@yandex.ru

Солнечные элементы на основе гибридных тригалогенидов свинца в последнее десятилетие вызывают наибольший интерес исследователей, что существенно отразилось на росте КПД устройств с 3.8 до рекордных 25.2% [1]. К преимуществам данного типа солнечных элементов можно отнести простоту и дешевизну технологии их производства: широко распространены растворные методы получения плёнок галогенидов, не требующие высоких температур обработки. Однако по-прежнему остаются нерешёнными проблемы масштабированного получения плёнок гибридных галогенидов, а также деградации материала под действием температуры, влаги, кислорода и света.

Ранее была продемонстрирована возможность масштабируемого формирования плёнок перовскита в результате окислительно-восстановительной реакции металлического свинца с реакционными полииодидными расплавами (РПР) состава 
AI3 [2]. Формирование равномерных крупнокристаллических плёнок галогенида осуществлялось посредством последовательного термического напыления металлического свинца и органического иодида метиламмония с последующим выдерживанием двойного слоя в парах йода. Были получены плёнки площадью от 100 до 600 см2. КПД устройств на основе синтезированных плёнок составил 16-17%. Ввиду необходимости использования дорогостоящего оборудования и нескольких стадий, осложняющих процесс, была предложена методика формирования плёнок галогенида посредством взаимодействия металлического свинца с растворами полииодидов состава AIx (x=2–4) в изопропиловом спирте. Такой подход позволяет избежать использования токсичных солей свинца в не пригодных для масштабного производства органических растворителях и сохраняет возможность масштабируемого получения плёнок. Актуальной задачей становится повышение стабильности плёнок гибридных галогенидов, полученных с использованием подхода РПР. В рамках данной работы предложено ввести в систему крупные органические катионы, способствующие формированию слоистых галогенидов на границах слоёв n-проводник/галогенид/
p-проводник и/или на границах зёрен. Образованный 2D-слой выступает в роли барьера, снижающего негативное воздействие окружающей среды, а также способствует повышению КПД устройств за счёт снижения рекомбинации носителей заряда.

Таким образом, целью работы является разработка методики получения однородных плёнок тригалогенида свинца с использованием крупных органических катионов, обладающих повышенной устойчивостью к деградации. Для достижения поставленной цели необходимо изучить процессы кристаллизации в ходе получения плёнок перовскита, а также исследовать влияние условий синтеза на фазовый состав, морфологию и функциональные свойства получаемых плёнок.

В работе было продемонстрировано влияние состава полииодидного расплава и концентрации соответствующего раствора на фазовый состав образующихся слоистых галогенидов, а также морфологию получаемых плёнок. Проведены эксперименты по фото- и термической деградации плёнок. Дальнейшая работа будет посвящена сборке солнечных элементов на основе плёнок, демонстрирующих лучшие результаты.

Литература

[1]	https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html

[2]	Turkevych, I., et al. Strategic advantages of reactive polyiodide melts for scalable perovskite photovoltaics // Nature Nanotechnology, 2019, V. 14, № 1, P.57–63