Частотно-селективные поверхности с изменяемым частотным откликом на основе тонких плёнок VO2

Полозов В.И. 1,2, Маклаков С.С. 1, Маклаков С.А.1, Петров Д.А.1, Алексеева Л.А.1, Чистяев В.А.1, Политико А.А.1, Басков К.М.1, Кисель В.Н.1

Аспирант

1Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН, Москва, Россия

2Московский физико-технический институт, факультет проблем физики и энергетики,

Москва, Россия

E-mail: viktor.polozov@phystech.edu

Частотно-селективные поверхности широко используются в СВЧ технике в качестве пространственных фильтров или экранов. Для создания частотно-селективных поверхностей с изменяемым частотным откликом используются PIN-диоды, полевые транзисторы или микроэлектромеханические системы. Управляемые частотно-селективные поверхности на основе этих технологий не могут обеспечить одновременно высокое быстродействие (~ 1 нс или менее), низкие потери на отражение, и большое (более 109) количество переключений. Управляемая частотно-селективная поверхность, удовлетворяющая этим требованиям, может быть создана на основе тонких плёнок VO2.

Тонкие плёнки VO2 имеют фазовый переход полупроводник-металл, который может быть инициирован нагревом этих плёнок до температуры порядка 60°С или приложения электрического поля напряженностью 106 В/м. Сопротивление тонких плёнок, полученных в эпитаксиальных процессах, при переходе изменяется на 4 порядка. Время перехода полупроводник-металл составляет ~200 фс.

Для создания управляемой частотно-селективной поверхности, работающей в области СВЧ-излучения с характерной длиной волны ~10 мм, необходимо иметь возможность получать однородные плёнки VO2 большой площади. Для синтеза таких плёнок разработан двухстадийный метод: реактивное ВЧ магнетронное распыление V на подложку из поликристаллического Al2O3 с последующей термической обработкой в инертной атмосфере. Получаемые в таком процессе плёнки испытывают переход полупроводник-металл при 53 ˚С. При переходе сопротивление плёнок уменьшается в 2300 раз от 3,5·105 Ом/□ до 150 Ом/□. Площадь поверхности плёнок составляет 30 см2. Плёнки обладают высокой однородностью свойств по всей площади.

Синтезированные плёнки были применены в качестве управляющих элементов частотно-селективной поверхности, представляющей собой полосовой фильтр с резонансной частотой 10 ГГц с изменяемой добротностью. Частотно-селективная поверхность была сформирована при помощи жидкостного травления слоя меди на фольгированном полиимиде. Управляющие элементы на основе тонких плёнок VO2 были расположены на частотно-селективной поверхности так, чтобы VO2 имел электрический контакт с медью. Параметры СВЧ фильтра рассмотрены в диапазоне 1-18 ГГц. Коэффициент прохождения СВЧ излучения резонансной частоты при нормальном падении на фильтр в случае, когда VO2 в диэлектрическом состоянии, составляет -0,3 дБ. После перехода VO2 в металлические состояние он уменьшается на 12 дБ. Полученные данные совпадают с результатами численного моделирования частотного отклика управляемой частотно-селективной поверхности.