Определение добавок рутения, золота, палладия и хрома в новых полупроводниковых материалах на основе диоксида олова методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой

Кротова А.А.,1 Кривецкий В.В. 1

Студент, 6 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: alina.krotova@chemistry.msu.ru

Нанокристаллические оксиды металлов, обладающие термической и химической устойчивостью, представляют интерес в качестве базовых материалов в новых технологиях. Применение SnO2 обусловлено сочетанием оптической прозрачности и проводимости. Специфичность химических свойств SnO2 достигается модификацией материалов путем иммобилизации на поверхности кластеров наночастиц благородных металлов и их оксидов или оксидов переходных элементов, содержание и распределение которых определяет химические и сенсорные свойства данного материала [1]. Способы синтеза модифицированного нанокристаллического SnO2 не могут гарантировать количественный и воспроизводимый перенос модификатора на матрицу: содержание модификатора в конечном продукте может значительно отличается от вводимого при синтезе. В этом случае, обоснование концепции связи состава и функциональных свойств материала может быть затруднено. Поэтому разработка подходов к определению состава синтезируемых сенсорных нанокомпозитов, является важным механизмом поддержки исследований в данной области.

Для анализа материалов в растворах предложен метод масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС). С целью перевода труднорастворимых материалов на основе касситерита, полученных в условиях высоких температур, в раствор, разработана методика кислотного микроволнового автоклавного разложения. Подбор условий для растворения SnO2, а также добавок Au, RuOx, Cr(II,III) производили, варьируя соотношение кислот и режимы нагрева микроволновой печи. Полученные результаты определения добавок и олова в растворах методом ИСП-МС использованы для выбора методик синтеза и установления связи «состав – функциональные свойства», а также для проверки правильности анализа образцов без разложения методом рентгеновской флуоресценции.

Распределение добавок между поверхностью и объемом SnO2 также влияет на сенсорные свойства материала. Для растворения оксидов хрома на поверхности SnO2 исследованы HNO3, царская водка, NH3, ЭДТА и раствор KSCN в NH3. Установлено, что применение KSCN в NH3 позволяет полностью перевести в раствор оксиды хрома без растворения олова. Содержание хрома в объеме материала рассчитано как разность между общим содержанием хрома, найденным в растворе после полного разложения образца, и результатами определения хрома на поверхности с использованием раствора KSCN в NH3.

Результаты, полученные методом ИСП-МС в растворах образцов, использовали для проверки правильности результатов анализа образцов без разложения, полученных с помощью метода микро-РФА. Методом микро-РФА с картированием изучено распределение добавок на поверхности SnO2.

Элементное картирование образцов без разложения осуществлено при поддержке программы развития Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова (рентгенофлуоресцентный спектрометр Tornado M4 plus).

Литература

1. Cheng J.P., Jiao Wang, Li Q.Q., Liu H.G., Li Y. A review of recent developments in tin dioxide composites for gas sensing application // Journal of Industrial and Engineering Chemistry. 2016, V. 44. p. 1-22.