Новые многофункциональные сорбенты с привитыми полимерными слоями
для высокоэффективной жидкостной хроматографии

Бородина А.Н.

Студентка, 6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: A.N.Borodina@yandex.ru

В связи с возрастающей сложностью современных аналитических задач актуальным направлением развития ВЭЖХ является разработка новых сепарационных материалов, пригодных для определения аналитов различной природы: как заряженных, так и нейтральных, обладающих как гидрофильными, так и гидрофобными свойствами.

Целью данной работы являлось получение новых многофункциональных полимерных сорбентов для ВЭЖХ, а также изучение в режимах обращенно-фазовой (ОФ ВЭЖХ) и гидрофильной хроматографии (ГИХ) хроматографических свойств неподвижных фаз (НФ) на основе полистирол-дивинилбензола (ПС-ДВБ), разработанных в лаборатории хроматографии химического факультета МГУ для определения неорганических анионов и органических кислот в режиме ионной хроматографии (ИХ) с подавлением фоновой электропроводности.

В ходе работы последовательно синтезированы пять полимерных НФ различной структуры: аминированный ПС-ДВБ; аминированный ПС-ДВБ, модифицированный
1,4-бутандиолдиглицидиловым эфиром (1,4-БДДГЭ); сорбент на основе ПС-ДВБ с ковалентно-привитым разветвленным полиэтиленимином (ПЭИ), а также материалы, полученные путем его кватернизации 1,4-БДДГЭ или глицидолом. Проведено изучение физико-химических свойств сорбентов методами сканирующей электронной микроскопии, ЯМР-спектроскопии и элементного анализа.

Синтезированные многофункциональные сорбенты с привитым ПЭИ содержат в структуре несколько типов функциональных групп одновременно – заряженные, гидрофобные и гидрофильные фрагменты, что делает их перспективными сепарационными материалами, пригодными для работы в нескольких режимах ВЭЖХ. Показано, что при предложенных структурах функциональных слоев сорбентов полимерная матрица отвечает за возможность работы в режиме ОФ ВЭЖХ и стабильность во всем диапазоне рН (0-14), гидрофилизация поверхности полимерного ядра сорбента за счет введения гидроксильных и амино-групп обеспечивает удерживание полярных веществ в режиме ГИХ, а наличие четвертичных аммониевых групп в структуре слоя гарантирует удерживание анионов и позволяет проводить их определение в варианте ИХ с подавлением фоновой электропроводности.

Изучено влияние каждого фрагмента, вводимого в структуру в процессе формирования функционального слоя, на хроматографические свойства НФ в режимах ОФ ВЭЖХ и ГИХ. Продемонстрировано разделение модельных смесей витаминов, ксантинов, нуклеозидов и сахаров в варианте ГИХ в изократическом режиме элюирования. Проведено тестирование сорбентов в варианте ОФ-ВЭЖХ в изократическом режиме элюирования с использованием модельной смеси: N-трет-Бутоксикарбонил-пролил-фенилаланин, O,O-Диэтилтиофосфат, бутилбензол, пентилбензол. Для ряда сорбентов подобраны условия градиентного элюирования изучаемых смесей аналитов. На основании полученных экспериментальных данных методом хроматографии проведено сравнение синтезированных полимерных НФ с коммерчески доступными сорбентами по методу главных компонент.

Показано, что изученные в работе полимерные НФ обеспечивают возможность работы в нескольких режимах ВЭЖХ (ОФ-ВЭЖХ, ГИХ и ИХ) и являются перспективными сепарационными материалами для определения аналитов различной природы.