Разработка метода контроля элементного состава фторсодержащих материалов с помощью масс-спектрометрии импульсного тлеющего разряда
Сорокина А.С., Губаль А.Р., Чучина В.А., Лялькин Е.А.
Студент, 2 курс бакалавриата
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии, 
Санкт-Петербург, Россия
E-mail: gilllya@mail.ru

Фторсодержащие кристаллы находят широкое применение в современной науке и технологии, в частности, в лазерной оптике и электрохимии. Оптические, нелинейно-оптические и электрохимические свойства таких материалов напрямую зависят от их элементного состава. Поэтому определение содержания основных компонентов, легирующих добавок и примесей имеет ключевое значение для контроля качества таких материалов и разработки технологий их получения.

Настоящая работа посвящена поиску методических подходов к прямому количественному определению матричных и примесных элементов во фторидных ионных проводниках, на примере кристаллов LaF3:SrF2:Gd с использованием времяпролетной масс-спектрометрии с импульсным тлеющим разрядом. Измерения проводили на времяпролетном масс-спектрометре Люмас-30. Рассмотрена концентрационная линейка кристаллов с содержанием стронция от 0.01 до 16 ат.% по шихте. Анализ таких образцов сопряжен с определенными сложностями. Само по себе определение фтора представляет собой нетривиальную задачу не только в масс-спектрометрии с тлеющим разрядом, в силу высокой энергии ионизации этого элемента, но и для других методов анализа, ввиду сложности растворения образцов, высокой реакционной способности и летучести, наличия матричных эффектов. Кроме того, в нашем случае присутствие высоких содержаний фтора существенно влияет на стабильность плазмы и затрудняет количественное определение остальных компонентов пробы.

При прямом анализе образцов были обнаружены периодические нестабильности сигнала, обусловленные ионной проводимостью образца, рассмотрены варианты устранения этой проблемы. Протестировано два метода пробоподготовки и выявлено, что полное покрытие образца микрометровыми слоями серебра обеспечивало стабильное и эффективное распыление, проведена оптимизация параметров разряда (давление, напряжение в разрядной ячейке, время задержки разрядного импульса).

В итоге разработан метод прямого элементного анализа кристаллов LaF3:SrF2:Gd с применение механизма ударной электронной ионизации [1] c использованием аргона в качестве разрядного газа. Была произведена количественная оценка содержания всех элементов в образцах и сравнение полученных данных с альтернативными методами, такими как СЭМ ЭДС и РФА.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-73-20089). Исследование проведено с использованием оборудования ресурсных центров Научного парка СПбГУ: междисциплинарный ресурсный центр по направлению «Нанотехнологии», центр диагностики функциональных материалов для медицины, фармакологии и наноэлектроники, «Методы анализа состава вещества».

Литература

1. Bodnar V, Ganeev A, Gubal A, et al. Pulsed glow discharge enables direct mass spectrometric measurement of fluorine in crystal materials – fluorine quantification and depth profiling in fluorine doped potassium titanyl phosphate. Spectrochim Acta B. 2018;145:20-28.