Анализ полученных плазмохимическим методом синтеза наночастиц кремния

Шаронова Н.В.1,3, Лазов М.А. 1,Смирнова Е.В.2, Ищенко А.А.1

Инженер

1 Московский технологический университет, Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова. Москва, Россия

2 Институт биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН. Москва, Россия

3 Инженерно-физический институт биомедицины НИЯУ МИФИ. Москва, Россия

E–mail: ninavsharonova@yandex.ru

Наночастицы и композиты на основе кремния являются перспективным материалом для использования в in vitro и in vivo приложениях, определяющим фактором является биосовместимость. В организме здорового человека, частицы нанокремния биотрансформируются организмом, превращаясь в ортокремниевую кислоту, в отличие от других наноматериалов и функциональных групп, которые используются в настоящее время для биологических применений и проявляют цитотоксичность и генную токсичность [1].

В настоящей работе проведен анализ железосодержащих наночастиц кремния, полученных плазмохимическим методом синтеза, с использованием взаимодополняющих инструментальных методов анализа. Установлено, что частицы нанокристаллического кремния с разным процентным содержанием железа 2,5-10,0%, состоят из кристаллического ядра кремния, покрытого оболочкой диоксида кремния. Размер наночастиц оценивали методом DLS (динамического рессеяния света) и SEM (сканирующей электронной микроскопии), он варьируется в диапазоне 20-100нм. Структура данных кремниевых наночастиц имеет пористую поверхность.

Исследование электронной структуры и валентных состояний образцов проводили методом РФЭС на электронном спектрометре с рентгеновским источником без монохроматора. Энергия пропускания – 50 эВ для обзорных спектров, 20 эВ – для отдельных линий элементов. Время накопления на точку – 0.3 с. Давление в камере анализа спектрометра составляло до 5·10-7 Па. Зарядку образцов корректировали по отношению к стандартной энергии связи 285.0 эВ линии C 1s. Валентные состояния элементов в образцах определяли по химическому сдвигу и форме (ширине) линий. Для проведения элементного и химического анализа образцов использовали аналитические линии Si 2p, C 1s, O 1s. Результаты количественного анализа концентрации кремния, углерода, кислорода, железа в атомных процентах, измеренных на электронном спектрометре методом РФЭС, а также оценка содержания доли промежуточных оксидов (Si1+, Si2+, Si3+, Si4+) и доли неокисленного кремния (Si0) показали, что увеличение процентного содержания железа способствует увеличению доли диоксида кремния в материале и уменьшению доли неокисленного кремния. Кроме того увеличение содержания железа изменяет структуру наночастиц, сферическая форма наночастиц кремния при добавлении железа видоизменяется и представляет собой сферы с вкраплениями и нитевидными отростками. Образцы имеют строение, сильно отличающееся от гомогенного распределения компонентов, о чем свидетельствует сравнение стехиометрического состава образцов и количественное содержание кислорода.

Анализ токсичности образцов nc-Si/SiOx в in vitro исследованиях методом MTT теста с использованием клеток Hela показал отсутствие эффекта ингибирования в диапазоне концентраций от 0 до 50 мкг/мл, очевидной разницы влияния процентного содержания железа в наночастицах кремния на жизнеспособность клеточной линии не выявлено.

Литература

1. Ищенко А.А., Фетисов Г.В., Асланов Л.А. Нанокремний: свойства, получение, применение, методы исследования и контроля. М., 2011.