Сорбционные системы для исследования летучих органических соединений

Карсункина А.С., Новикова Е.А.

Студент, 2 курс магистратуры

Самарский национальный исследовательский университет имени академика

С.П. Королева, Самара, Россия

E-mail: karsunkina.alesya@mail.ru

Влияние на здоровье человека и окружающую среду в целом оказывают различные вещества, загрязняющие атмосферу. Источниками загрязнений могут быть автомобили, промышленные предприятия химической и нефтехимической отрасли. Количественная и качественная оценка токсичных веществ, находящихся в атмосферном воздухе, необходима в аналитической практике.

Большинство веществ, пагубно влияющих на окружающую среду, находятся в воздушной среде в микроконцентрациях, и для их определения необходима стадия концентрирования, которую проводят с применением различных сорбционных материалов [1].

Целью работы является создание сорбционных систем на основе блочного материала определенной порозности для определения летучих органических соединений.

В качестве основы сорбционного материала был взят цилиндрический блок (диаметр 5 мм, высота 8 мм), выполненный из нихромовой стали, с определенной порозностью. Были изготовлены 3 типа образцов: с необработанной поверхностью, с травленой соляной кислотой поверхностью и с поверхностью, обработанной соляной кислотой с последующим оксидированием при температуре 3500С. Далее для получения сорбционного материала поверхность образцов необходимо было покрыть полимерной пленкой из полиметилсилоксана.

Определение летучих органических соединений с использованием полученных систем было проведено на примере гексана. Для получения стандартной газовой смеси гексана в воздухе был использован гравиметрический метод. В тедларовый пакет помещается гексан известной массы, к нему присоединятся система концентрирования, представляющая собой пластмассовую трубку с помещенным в неё образцом исследуемого материала. Отбор газовой фазы по 3 мл, содержащей микроконцентрации гексана, проводят с использованием шприца. Количество сконцентриванного на образец гексана оценивают по разнице исходной и полученной концентраций. Количественная оценка гексана была проведена с использованием газового хроматографа. Для извлечения летучего соединения была использована термодесорбция при температуре 120 0С.

Экспериментально установлено, что степень извлечения на стадии концентрирования одинакова для всех образцов, не зависимо от способа обработки поверхности, и составляет около 100 %. Однако степень извлечения при десорбции у исследуемых образцов отличается: наименьшее количество гексана было десорбировано с необработанного образца. Это может быть объяснено отсутствием адсорбционного слоя на его поверхности. Результаты десорбции гексана с обработанных образцов сопоставимы и составляют 15 %.

Таким образом, полученные образцы сорбционного материала, характеризующиеся высоким газодинамическим сопротивлением за счет порозности и высокой сорбционной способностью за счет нанесения слоя полимера, можно применять для исследования летучих органических соединений.

Литература

- Другов Ю.С. Пробоподготовка в экологическом анализе. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2013.  755 с.