Оптимизация структуры функционального слоя нового сорбента на основе диоксида титана для гидрофильной хроматографии с различной структурой функционального слоя полиэтиленимина

Царенко Е.А., Попов А.С.

Студентка, 6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: carenkok96@mail.ru

Использование сорбентов на основе силикагеля для гидрофильной хроматографии (ГИХ) ограничено ввиду нестабильности матриц в широком диапазоне рН. Сорбенты на основе неорганических оксидов металлов являются перспективными в этой области благодаря их химической инертности. В частности, фазы на основе механически-прочного диоксида титана обеспечивают высокую эффективность разделения полярных веществ и альтернативную ОФ ВЭЖХ селективность благодаря возможности ионо- и лигандообменных взаимодействий с аналитами.

В ходе работы в режиме ГИХ изучены хроматографические свойства диоксида титана производства Sachtopore® (Sachtleben Chemie GmbH), полиморфная модификация материала – анатаз, размер частиц 5 мкм. С целью изменения селективности и эффективности проведено модифицирование частиц диоксида титана путем адсорбционного закрепления полиэтиленимина (ПЭИ) с последующей сшивкой молекул ПЭИ 1,4-бутандиол диглицидиловым эфиром (БДДГЭ). Сравнительный анализ хроматографических свойств неподвижных фаз проведен с использованием теста Танака для гидрофильных сорбентов и модельных смесей водорастворимых витаминов (тиамин, рибофлавин, никотиновая кислота, никотинамид, пиридоксин и цианокобаламин).

Для дальнейшего увеличения эффективности и улучшения селективности разделения аналитов в работе варьировали массовые соотношения ПЭИ и сшивающего агента БДДГЭ к исходной матрице. Получен ряд сорбентов с массовыми соотношениями БДДГЭ : покрытый ПЭИ диоксид титана 1:0.1, 1:0.3, 1:0.5, 1:0.7, 1:1.0 и 1:1.5. Наибольшая эффективность (до 30000 тт/м) достигнута для сорбента с массовым соотношением 1:0.5, а сорбент состава 1:1.0 продемонстрировал большую селективность и позволил разделить модельную смесь шести водорастворимых витаминов с эффективностью до 25000 тт/м при выбранных условиях изократического режима элюирования – 15% 7 мМ фосфатного буфера с рН 8.0 и 85% ацетонитрила (детектор диодно-матричный, длина волны поглощения λп=270 нм).

Варьирование состава функционального слоя позволило получить сорбент на основе диоксида титана с лучшими хроматографическими характеристиками, обладающий альтернативной селективностью по сравнению с традиционными сорбентами на основе силикагеля и позволяющий работать во всём диапазоне рН.